关于对国家标准《屋面工程质量验收规范》

征求意见的函

尊敬的               ：

根据建设部建标标函[2008]23号文件的要求，由山西建筑工程（集团）总公司主编的《屋面工程质量验收规范》现已完成了征求意见稿，已在国家建设标准化信息网站开始征求意见。现将《屋面工程质量验收规范》征求意见稿函寄给你审阅，请提出具体的修改意见，并于2009年6月10日前反馈至山西建筑工程（集团）总公司科技管理部，谢谢！

联 系 人： 郝玉柱   霍瑞琴

联系电话：0351-4133976  13934667090

传    真：0351-2021832

地    址：太原市新建路9号山西建筑工程集团总公司科技部

邮    编：030002

E-mail : 4085462@sohu.com

山西建筑工程（集团）总公司

2009年5月11日

《屋面工程质量验收规范》（征求意见稿）修改意见表

| 单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 专家姓名 |  | 专业 |  |  | 职务/职称 |  |
| 联系电话 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 条文编号 | 修改意见和建议 |  |  | 修改理由 |  |  |

（表格页数不限，可另增页）

请将意见和建议于2009年6月10日前寄给：山西建筑工程（集团）总公司科技管理部

通信地址：太原市新建路9号       邮政编码：030002        联 系 人：霍瑞琴

E-mail : 4085462@sohu.com

中华人民共和国国家标准

- 屋面工程质量验收规范

- Code for acceptance of construction quality of roof

- GB50207-200X

- (征求意见稿)

《屋面工程质量验收规范》修订组

二OO九年五月

目      次

1  	总则………………………………………………………………………………	1

2　 	术语………………………………………………………………………………	2

3　 	基本规定…………………………………………………………………………	3

4　 	基层与保护工程…………………………………………………………………	6

4.1 	一般规定…………………………………………………………………………　	6

4.2 	找平层和找坡层…………………………………………………………………　	6

4.3 	隔汽层……………………………………………………………………………	7

4.4  	隔离层……………………………………………………………………………	8

4.5　 	保护层……………………………………………………………………………	8

5　 	保温与隔热工程…………………………………………………………………	11

5.1　	一般规定…………………………………………………………………………　	11

5.2 	纤维毡体保温层…………………………………………………………………	11

5.3  	板状材料保温层  ………………………………………………………………	12

5.4 	现喷硬泡聚氨酯保温层  ………………………………………………………	13

5.5  	架空隔热层………………………………………………………………………	14

5.6　	蓄水隔热层………………………………………………………………………	15

5.7 	种植隔热层………………………………………………………………………	16

- 6　 	防水与密封工程…………………………………………………………………	17

6.1　	一般规定…………………………………………………………………………	17

6.2 	卷材防水层………………………………………………………………………	17

6.3　	涂膜防水层………………………………………………………………………	20

6.4　	复合防水层………………………………………………………………………	21

6.5 	接缝防水密封……………………………………………………………………	22

7　 	瓦面与板面工程…………………………………………………………………	23

- 7.1  	一般规定…………………………………………………………………………	23

- 7.2 	烧结瓦和混凝土瓦铺装…………………………………………………………	23

- 7.3 	沥青瓦铺装………………………………………………………………………	25

- 7.4 	金属板铺装………………………………………………………………………	26

- 7.5 	采光顶铺装………………………………………………………………………	28

8  	细部构造工程……………………………………………………………………	30

8.1 	一般规定…………………………………………………………………………　	30

8.2 	檐口………………………………………………………………………………　	30

8.3　	檐沟和天沟………………………………………………………………………	30

8.4　	女儿墙和山墙……………………………………………………………………	31

8.5　	水落口……………………………………………………………………………	31

8.6 	变形缝……………………………………………………………………………　	32

8.7　	伸出屋面管道……………………………………………………………………	33

8.8  	屋面出入口………………………………………………………………………	33

8.9 	反梁过水孔………………………………………………………………………	34

8.10 	设施基座…………………………………………………………………………	34

9　 	分部工程质量验收………………………………………………………………	35

附录A  	防水材料检验项目和主要物理性能要求………………………………………	37

A.1  	防水卷材…………………………………………………………………………	37

A.2 	防水涂料和胎体增强材料………………………………………………………	38

A.3  	密封材料…………………………………………………………………………	39

A.4 	胶粘剂和胶粘带…………………………………………………………………	40

A.5  	烧结瓦、玻纤胎沥青瓦及混凝土瓦……………………………………………	41

附录B 	保温材料进场检验项目及主要物理性能要求…………………………………	42

B.1  	聚苯乙烯泡沫塑料………………………………………………………………	42

B.2 	聚氨酯泡沫塑料…………………………………………………………………	42

B.3  	无机硬质绝热材料………………………………………………………………	43

B.4 	矿物棉绝热制品…………………………………………………………………	44

本规范用词说明…………………………………………………………………	45

条文说明…………………………………………………………………………	46

1  总   则

- 1.0.1  为了加强建筑屋面工程质量管理，统一屋面工程质量的验收，保证工程的功能和质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于建筑屋面工程的质量验收。

- 1.0.3  屋面工程中所采用的工程技术文件以及承包合同文件，对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

- 1.0.4  屋面工程的施工应符合国家和地方有关环境保护及建筑节能的规定。

- 1.0.5  屋面工程施工质量验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2  术   语

2.0.1  主防水层

由一种防水材料单独使用，具有完全防水能力的一道防水设防。

- 2.0.2  复合防水层

由两种不同材质的防水材料组合使用，具有完全防水能力的一道防水设防。

- 2.0.3  附加层

在屋面易开裂渗水部位，设置的卷材或涂膜局部增强防水层。

- 2.0.4  防水垫层

- 铺垫在块瓦、沥青瓦下，起隔离、隔潮及防水等作用的材料。

- 2.0.5  纤维毡

- 由熔融岩石、矿渣、玻璃等制成的矿物纤维毡状制品。

- 2.0.6  瓦面

- 在屋顶最外面覆盖块瓦或沥青瓦，具有一定防水和保护功能的装饰层。

- 2.0.7  板面

- 在屋顶最外面覆盖金属板或采光顶，具有一定防水和保护功能的装饰层。

- 2.0.8  采光顶

- 由钢、铝结构框架及连接件装配安全玻璃或聚碳酸酯板的采光屋顶。采光顶的几何形状有单坡、双坡、半圆、1/4圆、折线、锥体、圆穹等。

- 2.0.9  有害物质限量

对环境污染物为氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机物浓度限值的控制。

2.0.10  检验批

按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.11  抽样检验

按照规定的抽样方案，随机地从进场的材料或工程检验项目中，按检验批抽取样本所进行的检验。

2.0.12  实体检验

在监理工程师或建设单位代表见证下，对施工作业的分项工程，预先按照有关规定在工程实体上制取试样，送至有检测资质的检测机构进行检验。

- 3  基本规定

3.0.1  屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1  屋面防水等级和设防要求

| 防水 等级 | 建筑类别 | 防水设计 | 设防要求 |  | 防水层选用材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 防水材料名称 | 厚度（㎜）,≥ |
| I级 | 重要的建筑 高层建筑 | 20年 | 单道设防 |  | 三元乙丙橡胶防水卷材（硫化橡胶类） | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 聚氯乙烯防水卷材（内增强型） | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 弹性体（塑性体）改性沥青防水卷材（聚酯胎、Ⅱ型） | 5.0 |
|  |  |  | 二道设防 | 主防水层 | 合成高分子防水卷材 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水卷材 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 | 2.0 |
|  |  |  |  | 次防水层 | 合成高分子防水卷材 | 1.0 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水卷材 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 自粘橡胶沥青防水卷材 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 | 2.0 |
| Ⅱ级 | 一般建筑 | 10年 | 单道设防 |  | 合成高分子防水卷材 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水卷材 | 4.0 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | 自粘橡胶沥青防水卷材 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 金属板、采光顶 |  |
|  |  |  | 复合防水 |  | 合成高分子防水卷材 复合 合成高分子防水涂料 | 1.2 1.0 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水卷材 复合 高聚物改性沥青防水涂料 | 3.0 1.2 |
|  |  |  |  |  | 自粘橡胶沥青防水卷材 复合 合成高分子防水涂料 | 1.2 1.0 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯丙纶防水卷材 复合 聚合物水泥防水胶粘材料 | 0.8 1.2 |
|  |  |  |  |  | 瓦面+垫层 |  |

3.0.2  施工企业应当具备承担屋面防水和保温隔热工程的相应资质；施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。作业人员应持当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

3.0.3  屋面工程施工前应通过图纸会审，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求；施工单位应编制屋面工程的施工方案或技术措施，经监理或建设单位审查批准后执行。

3.0.4  对屋面工程采用的新技术、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

3.0.5  屋面工程采用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。

3.0.6  防水、保温材料进场验收应遵守下列规定：

1 对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师(建设单位代表)确认，形成相应验收记录。

2 对材料的质量证明文件进行检查，并应经监理工程师(建设单位代表)确认，纳入工程技术档案。

3 对材料应按有关规定抽样检验，检验应执行见证取样送检制度，并提出检验报告。防水、保温材料检验项目和主要物理性能要求应符合本规范附录A和附录B规定

3.0.7  屋面工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对周围环境造成污染。

3.0.8  屋面各构造层的所有组成材料的材性应彼此相容，并不得相互腐蚀。

3.0.9  屋面工程施工时，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。每道工序施工完成后，应经监理单位或建设单位检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

3.0.10 当下道工序或相邻工程施工时，应对屋面已完成的部分采取保护措施。伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后，不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。

3.0.11  屋面工程施工环境气温要求应符合表3.0.11规定。

表３.0.11  屋面工程施工环境气温要求

| 项目 | 施工环境气温 |
| --- | --- |
| 粘结保温板 | 有机胶粘剂不低于－10℃；无机胶粘剂不低于５℃ |
| 现喷硬泡聚氨酯 | 15℃～30℃ |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 冷粘法不低于5℃；热熔法不低于－10℃ |
| 合成高分子防水卷材 | 冷粘法不低于５℃；热风焊接法不低于－10℃ |
| 高聚物改性沥青防水涂料 | 溶剂型宜为0℃～35℃；水乳型宜为5℃～35℃；热熔型不低于－10℃ |
| 合成高分子防水涂料 | 溶剂型宜为-5℃～35℃；乳胶型、反应型宜为5℃～35℃ |
| 聚合物水泥防水涂料 | 宜为5℃～35℃ |
| 改性石油沥青密封材料 | 宜为0℃～35℃ |
| 合成高分子密封材料 | 溶剂型宜为0℃～35℃；乳胶型、反应固化型宜为5℃～35℃ |
| 水泥砂浆、细石混凝土 | 宜为5℃～35℃ |

3.0.12  屋面防水层完工后，应对屋面细部构造、接缝防水密封进行外观检验，并应进行淋水或蓄水检验。

3.0.13  屋面工程各子分部工程和分项工程的划分应按符合表3.0.13的要求。

表3.0.13 屋面工程子分部工程和分项工程的划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 屋面工程 | 基层与保护 | 找平层和找坡层，隔汽层，隔离层，保护层 |
|  | 保温与隔热 | 纤维毡体保温层，板状材料保温层，现喷硬泡聚氨酯保温层，架空隔热层，蓄水隔热层，种植隔热层 |
|  | 防水与密封 | 卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝防水密封 |
|  | 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，采光顶铺装 |
|  | 细部构造 | 檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反梁过水孔，设施基座 |

3.0.14  屋面工程各分项宜按屋面面积每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2按一个检验批；每个检验批的抽检数量应按本规范第4章至第8章的规定执行。

- 基层与保护工程

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于与屋面防水层及保温层相关的找平层、找坡层、隔汽层、隔离层、保护层等分项工程的施工质量验收。

4.1.2  找平层、找坡层、隔汽层、隔离层、保护层的铺设，均应待其下一构造层检验合格后方可施工。

4.1.3  在钢筋混凝土板上，应以结构找坡或材料找坡满足排水要求。

4.1.4  上人或其他使用功能屋面，其保护铺面的施工除应符合本章的规定外，尚应符合国家现行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定。

4.1.5  基层与保护工程各分项工程检验批的抽检数量，应按屋面面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不得少于3处。

- 4.2 找平层和找坡层

4.2.1  找平层铺设前，当其下层有找坡材料时，应予压实和振实，并适当洒水养护；当其下层有保温材料时，应予铺平。

4.2.2  找平层铺设前，伸出屋面管道和水落口与结构层接触处应进行密封处理。

4.2.3  装配式钢筋混凝土板上的板缝填嵌施工应符合下列要求：

1  板缝宽度不应小于20mm；

2　填嵌时板缝内应清理干净，保持湿润；

3　填嵌采用不低于C20细石混凝土，填缝高度应低于板面10mm～20mm，且振捣密实和浇水养护；

4  当板缝底宽大于40mm时或上宽下窄时，应按设计要求配置钢筋；

5  板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。

4.2.4  找坡层宜采用轻骨料混凝土；找坡材料应分层铺设并适当压实和整平。

4.2.5  找平层的作业面应清扫干净并洒水湿润，水泥砂浆或细石混凝土的抹平工序应在水泥初凝前完成，压光工序应在水泥终凝前完成，水泥终凝后应充分养护。

4.2.6  水泥砂浆或细石混凝土找平层分格缝的纵横间距不宜大于6m。

- 主 控 项 目

4.2.7  找平层和找坡层的所用材料的质量及配合比，必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

4.2.8  屋面(含天沟、檐沟) 找平层和找坡层的排水坡度，必须符合设计要求。

检验方法:用坡度尺检查。

- 一 般 项 目

4.3.9  水泥砂浆、细石混凝土找平层应抹平、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象。

检验方法：观察检查。

4.2.10  找平层与突出屋面结构的连接处和找平层的转角处，均宜按设计要求做成圆弧形，且整齐平顺。

检验方法：观察和尺量检查。

4.2.11  找平层分格缝的位置和间距，应符合设计要求。

检验方法：观察和用钢尺量检查。

4.2.12  找平层和找坡层表面平整度的允许偏差分别为5mm和7mm。

检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查。

4.2.13  找平层分格缝宽度的允许偏差为10mm。

- 检验方法：用钢尺检查。

4.3  隔汽层

4.3.1  铺设隔汽层前，基层应平整、干净、干燥。

4.3.2   隔汽层位置应铺设在结构层与保温层之间。

4.3.3  隔汽层应沿墙面向上连续铺设，并与屋面防水层相连接；隔汽层高出保温层上表面不得小于100mm，

4.3.4  隔汽层采用卷材时宜空铺，卷材搭接缝应满粘，其搭接宽度不得小于70mm。采用涂膜时，涂层应均匀，无皱折、流淌和露底现象。

4.3.5  穿过隔汽层的管线应封严，转角处无折损；隔汽层凡有缺陷或破损的部位，均应加返修。

主 控 项 目

4.3.6  隔汽层所用材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样检验报告。

4.3.7  隔汽层不得有破损现象。

检验方法：观察检查。

一 般 项 目

4.3.8  卷材隔汽层应铺设平整，搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边、、鼓泡和滑动等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.3.9  涂膜隔汽层应粘结牢固、表面平整、涂刷均匀，不得有裂纹、皱折、流淌、鼓泡、露底等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.3.10  隔汽层应与屋面防水层相连接，形成对保温层全封闭。

检验方法：观察和钢尺量检查。

- 4.4  隔离层

4.4.1  水泥砂浆、细石混凝土或块体材料保护层与卷材、涂膜之间应设隔离层。

4.4.2  隔离层应采用干铺塑料膜土工布、卷材或铺抹低强度等级的砂浆。

- 主 控 项 目

4.4.3  隔离层所用材料质量及配合比，必须符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

4.4.4  隔离层不得破损和漏铺。

检查方法：观察检查。

一 般 项 目

4.4.5  隔离层采用卷材、塑料薄膜的搭接缝应粘（焊）牢固，搭接宽度应不小于50mm；土工布的搭接缝粘合或缝合。

检验方法：观察和用钢尺检查。

4.4.6  隔离层采用低强度等级砂浆的表面应平整、压实，抹光后并养护。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

- 4.5 保护层

4.5.1 卷材和涂膜防水层上的保护层施工，应待卷材铺贴完成或涂料固化成膜，并经蓄水或淋水检验合格后进行。

4.5.2  水泥砂浆保护层的表面应抹平压光，并设表面分格缝。分格面积宜为1m2。

4.5.3  水泥混凝土保护层不应留施工缝，混凝土应振捣密实，表面应抹平压光，分格缝纵横间距不应大于6m。

4.5.4  块体材料保护层应在结合层上铺设。铺设时分格缝纵横间距不应大于10m，分格缝宽度不宜小于20mm。底面应洁净，块体材料与结合层之间应紧密贴合。

4.5.5  浅色涂料保护层应经防水层检验合格、清扫干净后进行，防水层表面不得有油污、尘土、水滴等附着物。

4.5.6  水泥砂浆、水泥混凝土或块体材料保护层与卷材或涂膜防水层之间应设置隔离层。

4.5.7  水泥砂浆、水泥混凝土或块体材料保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，并用密封材料嵌填严密。

主 控 项 目

4.5.8  保护层所用材料的质量及配合比必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

4.5.9  水泥砂浆、水泥混凝土强度必须符合设计要求。

检验方法：检查砂浆、混凝土和抗压强度试验报告。

4.5.10  保护层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒坡或积水现象。

检验方法：用坡度尺检查及雨后或淋水检验。

4.5.11  块体材料与结合层应粘结牢固，无空鼓现象、

检验方法：用小锤轻击检查。

注：凡单块块体的边角有局部空鼓。且每10 m2不超过总数的5%可不计。

一 般 项 目

4.5.12  水泥砂浆、水泥混凝土保护层应表面洁净，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.5.13 块体材料保护层应表面洁净，接缝平整，周边顺直，不得有裂缝、掉角和缺楞等缺陷。

检查方法：观察检查。

4.5.14  浅色涂料保护层应与防水层粘结牢固，厚薄均匀，不得漏涂。

检验方法：观察检查。

4.5.15 水泥砂浆、水泥混凝土或块体材料保护层与女儿墙、山墙之间应预留缝隙，并进行密封处理。

检验方法：观察检查。

4.5.16  水泥砂浆、水泥混凝土保护层表面平整度的允许偏差为5mm；块体材料保护层表面平整度的允许偏差为3mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

4.5.17  水泥砂浆、水泥混凝土和块体材料保护层分格缝平直度的允许偏差为3mm。

检验方法：拉5m线和用钢尺检查。

4.5.18  块体材料保护层板块接缝高低差和间隙宽度的允许偏差分别为0.5mm和2mm。

检验方法：用直尺和楔形塞尺检查。

4.5.19  保护层厚度的允许偏差为设计厚度的±10%，且不大于5mm。

检验方法：用钢针插入和钢尺检查。

5  保温与隔热工程

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于纤维毡体、板状材料、现喷硬泡聚氨酯保温层和架空、蓄水、种植隔热层分项工程的施工质量验收。

5.1.2  铺设保温层的基层应平整、干燥和干净。

5.1.3  保温材料堆放应有防雨措施，不得雨淋；对正在施工或施工完的保温层，应做好防雨措施。

5.1.4  屋面保温与隔热系统的基本构造及选用材料应符合设计要求。

5.1.5  当保温层干燥有困难时，应采取以下排湿措施：

1  在保温层及找平层上留设排汽道，排汽道间距宜为6m，并纵横贯通。

2  在保温层的排汽道中可填入透气性好的材料；排汽道应与大气相连。

3  在纵横排汽道交叉处或檐口侧面应设排汽孔，并与排汽道连通。

4  排汽孔应固定牢靠，并做防水处理。

5.1.6保温层设置在防水层之上时，应符合下列要求：

1  保温层施工前，防水层应经蓄水或淋水检验，并确认防水层无渗漏现象。

2  保温层应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。

3  板状保温材料应铺平垫稳，拼缝严密。

4  保温层上应做卵石或水泥砂浆、混凝土保护层。

5  保护层与保温层之间应设置隔离层。

6  檐沟、水落口部位，应做好排水处理。

5.1.7  架空、蓄水、种植隔热层施工前，防水层均应经蓄水或淋水检验，并确认防水层无渗漏现象。

5.1.8  保温与隔热工程各分项工程检验批的抽检数量，应按屋面面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。

5.2  纤维毡体保温层

5.2.1  纤维毡体保温层的施工，应先在基层上铺设木质或金属龙骨，填充纤维毡体，再在龙骨上铺钉水泥加压板。木龙骨应经防腐处理；金属龙骨和固定件应经防锈处理，龙骨下面与基层之间应铺设隔热垫。

5.2.2  纤维毡体保温层施工应符合下列规定：

1 纤维毡体的密度和导热系数应符合设计要求，纤维毡体填充后，不得上人踩踏。

2 纤维毡体应按平面拼接和分层铺设；平面拼接缝应贴紧，上下层拼接缝应相互错开。

3 纤维毡体宜用塑料袋包装。干铺的纤维毡体应紧靠在需保温的基层表面；屋面坡度较大时，应在基层上粘结塑料钉将纤维毡体固定。

主 控 项 目

5.2.3  纤维毡体的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

5.2.4  纤维毡体的厚度必须符合设计要求。

检验方法：用钢尺检查。

5.2.5  屋面热桥部位必须符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

5.2.6  纤维毡体铺设应紧贴基层，拼缝严密；固定纤维毡体的塑料钉应与基层粘结牢固。

检验方法：观察检查和手扳检查。

    - 龙骨尺寸和铺设间距以及水泥加压板厚度，均应符合设计要求。

检验方法：用钢尺检查。

5.2.8  水泥加压板应铺钉牢固，坡度正确，表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5.3  板状材料保温层

5.3.1  板状保温材料采用干铺法施工时，应符合下列规定：

1  板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，铺平垫稳。

2  相邻板块应错缝拼接，分层铺设的板块上下层接缝应相互错开；板间缝隙应采用同类材料的碎屑嵌填密实。

3  对保温层与基层连接部位，应按表面形状修整保温层。

5.3.2  板状保温材料采用粘贴法施工时，应符合下列规定：

1  胶粘剂应与板状保温材料材性相容，并应贴严、粘牢。

2  板状保温材料粘贴后，在胶粘剂固化前不得上人踩踏。

主 控 项 目

5.3.3  板状保温材料的质量必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

5.3.4  板状保温材料的厚度必须符合设计要求，其负偏差不得大于4mm。

检验方法：用钢针插入和钢尺检查。

5.3.5  屋面热桥部位必须符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

5.3.6  板状保温材料铺设应紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，坡度正确。

检验方法：观察检查。

5.3.7  板状保温材料表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5.3.8  板状保温材料接缝高差的允许偏差为1.5mm。

检验方法：用直尺和楔形塞尺检查。

5.4  现喷硬泡聚氨酯保温层

5.4.1  施工前应对喷涂设备进行调试，喷涂试块进行材料性能检测。

5.4.2  喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量，发泡厚度均匀一致。

5.4.3  喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。

5.4.4  根据设计厚度，一个作业面应分遍喷涂完成，每遍厚度不宜大于15mm。硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人。

主 控 项 目

5.4.5  现喷硬泡聚氨酯及其配套材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

5.4.6  现喷硬质泡氨酯保温层的厚度必须符合设计要求，其负偏差不得大于3mm。

检验方法：用钢针插入或用钢尺检查。

一 般 项 目

5.4.7  现喷硬泡聚氨酯应计量准确，分遍喷涂，表面平整，找坡正确。

检验方法：观察检查。

5.4.8  现喷硬泡聚氨酯表面平整度，无找平层时的允许偏差为5mm，有找平层时的允许偏差为7mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5.5  架空隔热层

5.5.1  架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度大小的变化确定。如设计无要求，一般以180～300mm为宜。

5.5.2  当屋面宽度大于10m时，应设置通风屋脊。通风屋脊应高出架空隔热板180mm。

5.5.3  架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层上应采用加强措施，操作时不得损坏已完工的防水层。

5.5.4  架空隔热层的开口应迎向夏季主导风向，当主导风向不稳定时，宜采用120mm×120mm砖墩架空。

5.5.5  架空隔热制品的质量应符合下列要求：

1  非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5；上人屋面的粘土砖强度不应低于MU10。

2  混凝土板的强度等级不应低于C20，板厚及配筋应符合设计要求。

主 控 项 目

5.5.6  架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。

检验方法：检查构件合格证和观察检查。

一 般 项 目

5.5.7  架空隔热制品的铺设应平整、稳固，缝隙勾填应密实。

检验方法：观察检查。

5.5.8 架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.5.9 架空隔热层的高度及变形缝做法应符合设计要求。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.5.10  相邻两块制品的高低差不得大于3mm。

检验方法：用直尺和楔形塞尺检查。

5.6  蓄水隔热层

5.6.1  蓄水隔热层应采用现浇钢筋混凝土水池，水池排水坡度不应小于0.5%；蓄水池与防水层之间应设卷材隔离层。

5.6.2  防水混凝土施工前，蓄水隔热层所设过水孔、排水管、溢水口和给水管等均应安装完毕；所有孔洞必须预留，不得后凿。

5.6.3  每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕，不得留施工缝。

5.6.4  防水混凝土应用机械振捣密实，表面抹平和压光，初凝后覆盖养护，终凝后浇水养护不得少于14d。水池蓄水后不得断水。

主 控 项 目

5.6.5  蓄水池配筋和防水混凝土的原材料及配合比，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、进场检验报告和计量措施。

5.6.6  防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检验方法：检查混凝土的抗压和抗渗试验报告。

5.6.7  蓄水池不得有渗漏现象。

检验方法：蓄水至规定高度观察检查。

一 般 项 目

5.6.8  混凝土表面应密实平整，不得有蜂窝、麻面、露筋等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.6.9  混凝土表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。

检验方法：用刻度放大镜检查。

5.6.10  蓄水池上留设的溢水口、过水孔、排水管、溢水管等，其位置、标高和尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.6.11  蓄水池结构的允许偏差和检验方法应符合表5.7.11的规定。

表5.7.11   蓄水池结构的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | +15，-10 | 用钢尺检查 |
| 厚度 | ±5 |  |
| 表面平整度 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 排水坡度 | 符合设计要求 | 用坡度尺检查 |

5.7  种植隔热层

5.7.1  种植隔热层与防水层之间应设细石混凝土保护层。

5.7.2  种植隔热层的基层应有排水坡度，坡度大小应符合设计要求。屋面四周应设混凝土或砖砌挡墙，挡墙下部应设泄水孔，孔内侧放置疏水粗细骨料。

5.7.3  排水层应与排水系统相通，并保持排水畅通。排水层施工应符合下列要求：

1  陶粒或卵石的粒径不宜小于25mm，含泥量不应大于1%，排水层应铺设平整，厚度均匀。

2  带支点塑料板应铺设平整，塑料板的支点应向上，塑料板的搭接宽度不应小于100mm。

3  挡墙泄水孔不得堵塞。

5.7.4  过滤层土工布应沿种植介质周边向上铺设至种植介质高度，并与挡土墙（板）粘牢；土工布的搭接宽度不应小于100mm，接缝宜采用粘合或缝合。

5.7.5 种植介质的厚度，质(重)量应符合设计要求。种植介质表面应平整，并应低于挡墙高度100mm。

主 控 项 目

5.7.6  种植隔热层所用材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

5.7.7  种植隔热层的排水坡度必须符合设计要求。

检验方法：用坡度尺检查。

5.7.8  屋面挡墙泄水孔的留设应符合设计要求，并不得堵塞。

检验方法：观察和尺量检查。

一 般 项 目

5.7.9  陶粒或卵石应铺设平整，厚度均匀，厚度的允许偏差为±5mm。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.7.10  塑料排水板应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度的允许偏差为–10mm。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.7.11  过滤层土工布应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度的允许偏差为–10mm。

检验方法：观察和用钢尺检查。

5.7.12  种植介质的厚度允许偏差为–5%，且不大于50mm。

检验方法：用钢尺检查。

6  防水与密封工程

6.1一般规定

6.1.1  本章适用于卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层和接缝防水密封等分项工程的施工质量验收。

6.1.2  在下列两种材料复合使用时，必须按其用途进行粘合性能和剥离性能等实体检验，试验结果应符合相关产品标准的规定：

1  防水卷材、涂料与基层处理剂；

2  防水卷材与胶粘剂；

3  防水卷材、涂料与密封材料；

4  基层处理剂与密封材料；

5  防水卷材与防水卷材。

6  防水涂料与防水涂料。

7  防水卷材与防水涂料。

6.1.3  防水层施工前，基层必须坚实、平整、干净，无明水或积水。基层的干燥程度应视所用防水材料而定。

基层干燥程度的简易检验方法：是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上，四周封严，静置3-4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材表面未见水印，即可铺设防水层。

6.1.4  基层处理剂应配比准确，搅拌均匀；喷涂或涂刷基层处理剂应均匀一致，待其表干后应及时进行卷材、涂膜防水层和接缝防水密封施工。

6.1.5  天沟、檐沟、女儿墙、变形缝、水落口、伸出屋面管道、屋面出入口和设施基座等部位，均应增铺附加层。

6.1.6  找平层分格缝两侧卷材、涂膜防水层应作空铺处理，先点粘100㎜宽的卷材或土工布条，再进行大面卷材或涂膜施工。

6.1.7  防水层完工后，应经蓄水或淋水检验和做好成品保护。

6.1.8  防水与密封工程各分项工程检验批的抽验数量，防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处，每处10㎡；接缝防水密封应按每50m抽查一处，每处5m，且不得少于3处。

6.2卷材防水层

6.2.1  在坡度大于25%的屋面上采用卷材防水层时，应采取固定措施。固定点应封闭严密。

6.2.2  卷材铺贴方向应符合下列规定：

1  屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴。

2  上下层卷材不得相互垂直铺贴。

6.2.3  卷材搭接缝应符合下列规定：

1  卷材搭接缝应顺水流方向，搭接缝宽度应符合表6.2.3的规定。

2  同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开应不小于500㎜。

3  上下层卷材长边搭接缝错开，应不小于幅宽1/3。

表6.2.3   卷材搭接宽度（㎜）

| 铺贴方法 卷材种类 |  | 短边搭接 |  | 长边搭接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满粘法 | 空铺、点粘、条粘法 | 满粘法 | 空铺、点粘、条粘法 |  |
| 高聚物改性沥青防水卷材 |  | 80 | 100 | 80 | 100 |  |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | 60 | --- | 60 | --- |  |
| 合成高分子防水卷材 | 胶粘剂 | 80 | 100 | 80 | 100 |  |
|  | 胶粘带 | 50 | 60 | 50 | 60 |  |
|  | 单缝焊 | 60，有效焊接宽度不小于25 |  |  |  |  |
|  | 双缝焊 | 80，有效焊接宽度10×2+空腔宽 |  |  |  |  |

6.2.4  冷粘法铺贴卷材应符合下列规定：

1  胶粘剂涂刷应均匀，不露底，不堆积。

2  根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3  铺贴卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。

4  铺贴卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。

5  接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于10㎜。

6.2.5  热熔法铺贴卷材应符合下列规定：

1  火焰加热器加热卷材应均匀，不得加热不足或烧穿卷材。厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。

2  卷材表面热熔后应立即滚铺，卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。

3  卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。

4  铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。

6.2.6  自粘法铺贴卷材应符合下列规定：

1  基层表面应平整、干净、干燥，无尖锐突起物或孔隙。

2  铺贴卷材时，应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净。

3  卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。

4  铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折和起泡。低温施工时，搭接部位宜采用热风加热，随即粘贴牢固。

5  接缝口应用密封料封严，宽度不应小于10㎜。

6.2.7  湿铺法铺贴卷材应符合下列规定：

1  铺贴卷材前基层应湿润，但不得有明显积水现象。

2  聚合物水泥防水胶结材料或水泥砂浆应配比准确，批刮应均匀，厚度应符合设计要求。

3  铺贴卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固。

4  铺贴的卷材应保持自然状态，平整顺直。

5  粘贴卷材的胶结材料未固化前，不得在其上走人或进行后道工序施工。

6.2.8  热风焊接法铺贴卷材应符合下列规定：

1  焊接前卷材的铺设应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。

2  卷材的焊接面应干净、干燥，不得有水滴、油污及附着物。

3  焊接时应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝。

4  控制热风加热温度和时间，焊接处不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象。

5  焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

6.2.9   机械固定法铺贴卷材应符合下列规定：

1  卷材固定件应设置在搭接缝内，当固定件必须外露时，应加焊卷材封盖，尺寸不应小于200㎜×200㎜。

2  卷材固定件应与结构层固定牢固，固定件间距应根据当地的使用环境与条件确定，且不宜大于600㎜。距周边800㎜范围内的卷材应满粘。

主 控 项 目

6.2.10  防水卷材及其配套材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

6.2.11  卷材防水层不得有渗漏或积水现象

检验方法：雨后或淋水、蓄水检验。

6.2.12  卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

6.2.13  卷材的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法：观察检查。

6.2.14  卷材收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

检验方法：观察检查。

6.2.15  卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

检验方法：观察和尺量检查。

6.3涂膜防水层

6.3.1  防水涂膜施工应根据防水涂料的品种分遍涂布，待前一遍涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料，且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。

6.3.2  铺设胎体增强材料应符合下列规定：

1  屋面坡度小于15%时，胎体增强材料宜平行屋脊铺设，大于15%时应垂直于屋脊铺设。

2  胎体长边搭接宽度应不小于50㎜，短边搭接宽度不应小于70㎜。

3  采用两层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3。

6.3.3  屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时，屋面基层应干燥。

6.3.4  多组份涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定使用量。

主 控 项 目

6.3.5  防水涂料和胎体增强材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

6.3.6  涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

检验方法：雨水或淋水、蓄水检验。

6.3.7  涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。

检验方法：用涂层测厚仪量测。

6.3.8  涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

6.3.9  涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

检验方法：观察检查。

6.3.10  胎体增强材料应铺贴平整；同一层短边搭接缝和上下层搭接缝应错开。

检验方法：观察检查。

6.3.11  胎体增强材料搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

检验方法：用钢尺检查。

6.4复合防水层

6.4.1  卷材与涂膜复合使用时，选用的防水卷材和防水涂料应相容。

6.4.2  卷材与涂膜复合使用时，涂膜防水层应设置在卷材防水层的下面，防水卷材与防水涂料的粘结剥离强度应符合下列要求：

1  高聚物改性沥青防水卷材与高聚物改性沥青防水涂料不应小于8N/10mm；

2  合成高分子防水卷材与合成高分子防水涂料不应小于15 N/10mm，浸水168h后保持率不应小于70%；

3  自粘橡胶沥青防水卷材与合成高分子防水涂料不应小于8N/10mm。

6.4.3  防水涂料作为防水卷材粘结材料使用时，应按复合防水层进行整体验收；否则，应分别按涂膜防水层和卷材防水层验收。

6.4.4  复合防水层施工时应符合下列规定：

1  卷材防水层施工应符合本规范第6.2节有关规定。

2  涂膜防水层施工应符合本规范第6.3节有关规定。

6.4.5  挥发固化型防水涂料不得作为防水卷材粘结材料使用；水乳型或合成高分子类防水涂料不得与热熔型防水卷材复合使用；水乳型或水泥基类防水涂料应待涂膜实干后方可铺贴卷材。

主 控 项 目

6.4.6  复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

6.4.7  复合防水层不得有渗漏或积水现象。

6.4.8 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

6.4.9  卷材防水层与涂膜防水层应粘贴牢固，不得有空鼓和分层现象。

检验方法：观察检查。

6.4.10  其他检验项目应符合本规范第6.2节和第6.3节有关规定。

6.5接缝防水密封

6.5.1  接缝防水密封部位的基层应符合下列要求：

1 基层应牢固，表面应平整、密实，不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。

2 嵌填密封材料前，基层应干净、干燥。

6.5.2  接缝处的密封材料底部，应设置与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料。

背衬材料嵌入深度，应为密封材料的设计厚度。

6.5.3  多组分密封材料应根据规定的比例准确计量，拌和均匀，并严格控制其拌和时间和温度。

6.5.4  密封材料嵌填完成后，在未完全固化及不沾手状态时不可触摸，在硬化前应避免灰尘、破损及污染等。

主 控 项 目

6.5.5  密封材料及其配套材料的质量必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

6.5.6  密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。

检验方法：观察检查。

6.5.7  接缝的宽度和深度应符合设计要求。

检验方法：观察和用钢尺检查。

一 般 项 目

6.5.8  接缝密封部位的基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实。

检验方法：观察检查。

6.5.9  嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无明显不平和周边污染现象。

检验方法：观察检查。

6.5.10  接缝防水密封接缝宽度的允许偏差为设计宽度的±10%。

检验方法：用钢尺检查。

7  瓦面与板面工程

- 7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦等瓦材和金属板、采光顶等板材铺装的各分项工程施工质量验收。

7.1.2  木质望板、檩条、顺水条、挂瓦条等构件均应做防腐和防蛀处理。木材的含水率应符合现行《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定。

7.1.3  金属顺水条、挂瓦条以及金属板、固定件应做防锈处理。

7.1.4  瓦材或板材与山墙及突出屋面结构的交接处均应做泛水处理。

7.1.5  大风和地震设防地区，在瓦材或板材与屋面的基层连接处应采取增强固定措施；寒冷地区的屋面檐口部位，应采取防止冰雪融化下坠和冰坝措施。

7.1.6  瓦面基层应符合下列要求：

1  结构层内应预埋Ф10锚筋，锚筋长度应符合构造要求，锚筋应做防腐处理。

2  卷材防水层应全部满粘；卷材收头和预埋锚筋穿破卷材处均应用密封材料嵌封严密。

3  保温层应铺设在垫层上，保温材料宜采用干铺法或粘贴法。

4  保温层上应做C20细石混凝土找平层，找平层内应设Ф6钢筋网骑跨屋脊并绷直，钢筋网应与预埋锚筋连牢。

7.1.7  瓦材的下面应铺设防水垫层，其品种、厚度应符合设计要求。防水垫层应平行屋脊铺设，可采用满粘或专用钉固定。钉帽应被上一幅卷材覆盖，卷材搭接宽度宜为100mm，用沥青基胶结材料粘结。

7.1.8  板面接缝密封材料的品种、嵌填深度应符合设计要求，板面用的金属附件及紧固件应进行防锈处理。外露的钉帽应进行密封处理。

7.1.9  金属板面和采光顶的防雷设施应符合设计要求

7.1.10  瓦面与板面工程各分项工程检验批的抽验数量，应按屋面面积每100㎡抽查一处，每处10㎡，且不得少于3处。

7.2  烧结瓦和混凝土瓦铺装

7.2.1  在木基层上钉顺水条、挂瓦条应符合以下规定：

1  贴铺卷材后，顺水条应垂直屋脊方向铺钉入基层，间距不应大于500mm，顺水条表面应平整。

2  挂瓦条应平直，上棱成一直线，并应钉牢固，不得漏钉。

7.2.2  铺瓦前应选瓦，凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦，不得使用。

7.2.3  挂瓦时应符合以下规定：

1  挂瓦应从两坡的檐口同时对称进行。瓦应与挂瓦条挂牢,瓦爪与瓦槽搭扣紧密，并保证搭接宽度；

2  檐口瓦、斜天沟瓦应用镀锌铁丝栓牢在挂瓦条上。当屋面坡度大于50%时，大风和地震设防地区，每片瓦均需与挂瓦条固定牢固。

3  檐口应铺成一条直线，瓦头挑出封檐板长度和沟边瓦伸入天沟、檐沟内长度均应符合要求。

4  整坡瓦面应平整，行列横平竖直，无翘角和张口现象。

5  平脊和斜脊应铺平挂直，接头顺主导风向。脊瓦搭扣、脊瓦与坡面瓦的缝隙和平脊与斜脊的交接处，应用掺纤维的混合砂浆嵌严刮平。

7.2.4  烧结瓦和混凝瓦铺装的有关尺寸应符合下列要求：

1  脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于40 mm。

2  檐口瓦片伸入檐沟内的长度宜为50-70mm。

3  天沟、檐沟的防水层伸入瓦下的宽度不应小于150mm。

4  瓦头挑出封檐板的长度宜为50-70mm。

5  突出屋面结构的侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm。

6  钉檐口条或封檐板时，条（板）应比挂瓦条高20～30mm。

主控项目

7.2.5  瓦材及防水垫层的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.2.6  屋面排水坡度必须符合设计要求，不得有渗漏现象。

检验方法：雨后或淋水检验。

7.2.7  瓦片必须铺置牢固。地震设防地区、大风地区或屋面坡度大于50%的屋面，应采取固定加强措施。

检验方法：观察或手扳检查。

一般项目

7.2.8  挂瓦条应分档均匀，铺钉平整、牢固；瓦面平整，行列整齐，搭接紧密，檐口平直。

检验方法：观察检查。

7.2.9  脊瓦应搭盖正确，间距均匀，封固严密；屋脊和斜脊应顺直，无起伏现象。

检验方法：观察检查。

7.2.10  泛水做法应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏。

检验方法：观察检查和雨后或淋水检查。

7.2.11  烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸，应符合第7.2.6条的有关规定。

检验方法：用钢尺检查。

7.3  沥青瓦铺装

7.3.1  沥青瓦铺设在木基层上时，应先铺设卷材防水垫层，再用屋面钉将沥青瓦固定在基层上。沥青瓦铺设在混凝土基层上时，应先在基层表面抹1：3水泥砂浆找平层，再铺设卷材防水垫层和沥青瓦。当有保温层时，应先铺卷材防水垫层，再铺设保温层，并在其上铺抹找平层，再铺设沥青瓦。

7.3.2  在女儿墙泛水处，沥青瓦应沿基层与女儿墙的八字坡铺设，其高度不应小于150㎜。并用镀锌金属压条钉压固定于墙上，泛水上口与墙间的缝隙应用密封材料封严。

7.3.3  沥青瓦与天沟、檐沟、落水口、女儿墙泛水和伸出屋面管道等交接处，应用卷材附加层加强处理。

7.3.4  沥青瓦应自檐口向上铺设，第一层瓦应与檐口平行，切槽向上指向屋脊；第二层瓦应与第一层叠合，但切槽向下指向檐口；第三层瓦应压在第二层上，并露出切槽。相邻两层沥青瓦，其拼缝及瓦槽应均匀错开.

7.3.5  铺设脊瓦时，应将沥青瓦切槽剪开，分成四块作为脊瓦，并用2个屋面钉固定；脊瓦应顺年最大频率风向搭接，并应搭盖住两坡面沥青瓦接缝的1/3；脊瓦与脊瓦的压盖面，不应小于脊瓦面积的1/2。

7.3.6  沥青瓦的固定应符合下列要求：

1  在木望板上每片沥青瓦不得少于4个固定钉，在混凝土或水泥砂浆基层上，每片沥青瓦不得少于6个固定钉.

2  固定钉钉入沥青瓦后，钉帽应与瓦片表面齐平；固定钉应有防腐功能。

3  固定钉穿入挂钉层深度不应小于20mm.。采用木质持钉层时，固定钉可贯穿。

4  坡度大于100%的屋面或强风地区，每片沥青瓦固定钉不能少于6个；檐口、脊瓦等屋面边缘部位沥青瓦之间及起始层沥青瓦与基层之间，均应采用沥青基胶粘材料满粘。

7.3.7  沥青瓦铺装的有关尺寸应符合下列要求：

1  脊瓦在两坡面的搭盖宽度每边不应小于150mm。

2  脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2。

3  沥青瓦与突出屋面墙体的泛水高度不应小于250mm。

4  沥青瓦挑出檐口的长度宜为10-20mm。

5  金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度不应小于100mm。

主控项目

7.3.8  沥青瓦及垫层材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.3.9  屋面排水坡度必须符合设计要求，不得有渗漏现象。

检验方法：雨后或淋水检验。

7.3.10  沥青瓦铺设搭接应正确，瓦片外露部分应不得超过切口长度。

检验方法：观察检查。

一般项目

7.3.11  沥青瓦所用的固定钉必须钉平、钉牢，严禁钉帽外露在沥青瓦表面。

检验方法：观察检查。

7.3.12  沥青瓦铺钉方法应正确，沥青瓦之间的切口上下层不得重合。

检验方法：观察检查。

7.3.13  檐口、天沟及细部构造应符合设计要求，顺直平整，结合严密。

检验方法：观察检查。

7.3.14  沥青瓦应与基层贴紧，瓦面平整，屋脊顺直，搭接正确，密封严密。

检验方法：观察检查。

7.3.15  沥青瓦铺装的有关尺寸，应符合第7.3.8条的有关规定。

检验方法：用钢尺检查。

7.4 金属板铺设

Ⅰ金属平板

7.4.1  屋面与立面墙体及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。两板间放置通长密封条；螺栓拧紧后，两板的搭接部位应用密封材料封严，对接拼缝与外露钉帽应做密封处理。

7.4.2  屋面应平整顺滑，不得有凹凸现象，并应与屋面基层紧密钉牢。

7.4.3  金属平板拼缝搭接处咬合应紧密、连续平整，平行咬口应互相平行，间距正确，高度一致，不应出现扭曲和裂口现象。咬口高度与间距的允许偏差不大于3 mm。

7.4.4  相邻两块金属平板应顺年最大频率风向搭接；上下两排板的搭接长度应根据板型和屋面坡长确定，并应符合板型的要求。

7.4.5  金属平板屋面的檐口线、泛水段应顺畅。檐口或屋脊5m长度内局部起伏不大于10 mm。

7.4.6  铺设时应先铺装檐口金属平板，以檐口为准，伸入檐沟不少于50 mm；无檐沟者挑出120 mm。无组织排水屋面檐口，金属板挑出墙面至少200 mm。檐口收边与山墙收边应安装牢固、包封严密、棱角顺直。

Ⅱ压型金属板

7.4.7  压型金属板的铺装应符合第7.4.1～7.4.4的规定。

7.4.8  压型金属板铺装还应符合下列规定：

1  压型金属板应先从檐口开始向上铺设，挑出部分应按设计规定。设计无规定时，无檐沟的，挑出墙面不应小于200 mm，距檐口不应小于120 mm；有檐沟的应伸入檐沟150 mm，檐口应用异型金属板材的堵头封檐板，山墙应用异型金属板材的包角板和固定支架封严。

2  压型金属板铺设相邻两块应顺主导风向搭接，横向搭接宽度不应少于一个波，纵向搭接（即上排搭接下排长度）不应小于200 mm。搭接部位应采用密封材料封严，对接拼缝与外露钉帽应做密封处理。

3  压型金属板的固定应采用螺栓和弯钩螺栓锁牢于檩条上，左右折叠处的螺栓中距可为300～450 mm，上下接头的螺栓每隔三个凸陇栓一根，上下排压型金属板搭接应位于檩条上。

4  压型金属板应采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定，固定点应设在波峰上。螺栓的数量在波瓦四周的每一搭接边上，均不应少于3个，波中央不应少于6个。所有外露的螺栓，均应涂抹密封材料保护。

5  屋脊、斜脊、天沟和突出屋面结构等与屋面的连接处的泛水均应用镀锌平铁皮制作，每块泛水板的长度不宜大于2 m，泛水板的安装应顺直。其与压型金属板的搭接宽度不少于200 mm，泛水高度不应小于150 mm。压型金属板与平型金属板搭接处，均应将波峰打平后，再与平板咬口衔接牢固。

6  压型金属板的板与板之间采用拉铆钉连接。屋脊板、封檐板、包角板、泛水板、盖缝板、压顶板、变形缝盖板等各种配件间的连接，应顺主导风向，搭接长度应不小于150mm，可采用用拉铆钉连接，拉铆钉横向中距应不大于200mm，外露钉头应满涂密封胶。

7.4.9  彩钢压型夹芯板的横向搭接宽度应根据板型确定；纵向连接采用搭接方式，上下板搭接应位于檩条上，两块板均应伸至支撑物上，每块板支座长度不应小于50mm。

7.4.10 压型金属板屋面的有关尺寸应符合下列要求：

1  压型金属板的横向搭接不小于一个波，纵向塔接不应小于200mm。

2  压型金属板挑出墙面的长度不应小于200mm。

3  压型金属板伸入檐沟内的长度不应小于150mm。

4  压型金属板与泛水的搭接宽度不应小于200mm。

主控项目

7.4.11  金属平板、压型金属板及辅助材料的质量，必须符合设计要求。

检查方法：检查出厂合格证和质量检验报告。

7.4.12  金属平板、压型金属板的连接和密封处理符合设计要求，不得有渗漏现象。

检查方法：观察检验和雨后或淋水检查。

一般项目

7.4.13  金属平板、压型金属板铺装应坡面平整、曲面顺滑，固定方法正确，密封完整；排水坡度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

7.4.14  金属平板、压型金属板的檐口线、泛水段应顺畅。

检验方法：观察检查。

7.4.15  金属平板、压型金属板铺装的有关尺寸应符合本节的规定。

检验方法：用钢尺检查。

7.5 采光顶铺设

7.5.1  对已完成的采光顶金属框架，应提供隐蔽工程验收记录。

7.5.2  预埋件与采光顶连接应符合下列规定：

1  连接件、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

2  连接件应安装牢固，螺栓应有防脱落措施。

3  连接件与预埋件之间使用钢板或型钢焊接时，构造形式和焊缝应符合设计要求。

4  预埋件、连接件表面防腐涂层应完整、不破损。

7.5.3  采光顶的排水系统应确保雨水的顺利排除，且对屋面内部金属框及玻璃冷凝水进行控制、收集和排除。

7.5.4  采光顶玻璃的铺装应符合下列规定：

- 玻璃安装前应进行表面清洁。

- 玻璃板的接缝宽度不应小于12mm，接缝厚度与接缝宽度一致。

- 当玻璃板块平接时，接缝应进行两道密封处理，第一道应用低模量密封胶；第二道应用高模量密封胶

- 玻璃板横向搭接时，搭接长度应大于120mm，搭接部位应嵌入两道丁基密封胶条。

- 玻璃板嵌入结构框架内时，玻璃板四周与密封胶条应结合紧密，镶嵌平整。

- 硅酮建筑密封胶注胶前应保证注胶面清洁、干燥。注胶温度应符合设计要求和产品要求。

7.5.5  聚碳酸酯板的铺装应符合下列规定：

1  聚碳酸酯板应用金属板压条压缝和不锈螺钉固定；板密封应用密封胶或密封胶条。

2  聚碳酸酯板的接缝应用专用连接夹连接，板材被夹持的部分至少要含有一条筋肋，且被夹持长度不宜小于25mm。

3  聚碳酸酯板的封边处理应用铝箔封口胶带或铝质封口材料。

4  安装聚碳酸酯板时，应将UV（防紫外线标志）面应朝向阳光方向。

5  严禁板材横方向弯曲。

6  聚碳酸酯板与型材或镶嵌框的槽口应留出有效间隙，板材受热膨胀或受载位移时不应有卡死现象。

主控项目

7.5.6  采光顶所用玻璃板、聚碳酸酯板及其配套密封材料的质量，必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证和质量检验报告。

7.5.7  采光顶的排水坡度必须符合设计要求，不得有渗漏现象。

检验方法：用坡度尺检查和雨后或淋水检验。

7.5.8  屋面内部金属框及玻璃板的冷凝水收集、排除和处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

一般项目

7.5.9  采光顶的玻璃板应平整嵌填入金属框架内，四周与密封胶条紧密结合。

检验方法：观察检查。

7.5.10  聚碳酸酯板的连接、固定和密封，均应符合设计要求和第7.5.5条的规定。

检验方法：观察检查。

7.5.11  采光顶的密封缝注胶应严密平顺，粘结牢固，不污染采光顶表面。

检验方法：观察和手摸检查。

8  细 部 构 造

8.1 一般规定

8.1.1  本章适用于檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等细部构造各分项工程的施工质量验收。

8.1.2  细部构造工程各分项工程检验批，应全部进行检查。

8.2  檐口

主 控 项 目

8.2.1  檐口的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.2.2  檐口部位的排水坡度必须符合设计要求，不得出现爬水现象。

检验方法：用坡度尺检查和雨后或淋水后观察检查。

一 般 项 目

8.2.3  铺贴檐口800mm范围内的卷材应满粘。卷材收头应用金属压条钉压固定在找平层的凹槽内，并用密封材料封严。

检验方法：观察检查。

8.2.4  涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或在找平层的凹槽内用密封材料封严。

检验方法：观察检查。

8.2.5  檐口端部应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴或滴水槽。

检验方法：观察检查。

8.3 檐沟和天沟

主 控 项 目

8.3.1  檐沟、天沟的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.3.2 檐沟、天沟的排水坡度必须符合设计要求，沟内不得有积水现象。

检验方法：用坡度尺检查和雨后或淋水检验。

一 般 项 目

8.3.3  檐沟、天沟应增铺附加层，与屋面板交接处的附加层宜空铺，空铺宽度不应小于200mm。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

8.3.4  檐沟防水层应由沟底翻上至沟外侧顶部。卷材收头应用金属压条钉压，并用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

检验方法：观察检查。

8.3.5  檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴或滴水槽。

检验方法：观察检查。

8.4 女儿墙和山墙

主 控 项 目

8.4.1  女儿墙和山墙的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.4.2  女儿墙和山墙上压顶的做法必须符合设计要求。压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴。

检验方法：观察和用坡度尺检查。

一 般 项 目

8.4.3  女儿墙和山墙的泛水处应增铺附加层。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

8.4.4  铺贴立面的卷材应满粘。砖女儿墙和山墙上的卷材收头可直接铺压在压顶下，压顶应做防水处理；卷材收头也可用金属压条钉压固定在砖墙凹槽内，并用密封材料封严，凹槽上部的墙体应做防水处理。

检验方法：观察检查。

8.4.5  混凝土女儿墙和山墙上的卷材收头应采用金属压条钉压固定，并用密封材料封严。

检验方法：观察检查。

8.4.6  女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷，压顶应做防水处理。

检验方法：观察检查。

8.5 水落口

主 控 项 目

8.5.1  水落口的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.5.2  水落口杯上口的标高必须设在沟底最低处；水落口处不得有渗漏水和积水现象。

检验方法：蓄水后观察检查。

8.5.3  水落口杯周围与基层接触处应预留凹槽，并用密封材料封严。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

8.5.4  水落口的数量和位置应符合设计要求；水落口杯应安装牢固。

检验方法：观察和手扳检查。

8.5.5  水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。

检验方法：观察检查。

8.5.6  水落口周围直径500mm范围内应增铺附加层。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.5.7  防水层贴入水落口杯内不应小于50mm，并用防水涂料涂刷。

检验方法：观察检查。

8.6  变形缝

主 控 项 目

8.6.1  变形缝的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.6.2 变形缝应采用附加卷材封盖，其做法必须符合设计要求，变形缝处不得渗漏水。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

8.6.3  变形缝的泛水墙高度应符合设计要求，泛水处应增铺附加层。

检验方法：用钢尺检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.6.4  防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。

检验方法：观察检查。

8.6.5  变形缝内填充做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

8.6.6  变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板；金属盖板应铺钉牢固，接缝顺流水方向，并做好防锈处理。

检验方法：观察检查。

8.7  伸出屋面管道

主 控 项 目

8.7.1  伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.7.2  管道根部的泛水距屋面高度应符合设计要求；防水层应用金属箍固定，上端用密封材料封严。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.7.3  伸出屋面管道根部不得有积水和渗漏现象。

检验方法：雨后或淋水后观察检查。

一 般 项 目

8.7.4  管道根部找平层应抹出高度不小于30mm的圆锥台，并增铺附加层。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.7.5  管道周围与找平层之间应预留凹槽，并用密封材料封严。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

8.8  屋面出入口

主 控 项 目

8.8.1  屋面出入口的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.8.2  屋面入口1m范围内不得有积水现象。

检验方法：雨后或淋水后观察检查。

一 般 项 目

8.8.3  屋面垂直出入口防水层收头应压在压顶圈下，泛水处应增设附加防水层。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.8.4  屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下，泛水处应增设附加防水层和护墙。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.8.5  屋面出入口泛水距屋面高度不应小于250mm.

检验方法：用钢尺检查。

8.9 反梁过水孔

主 控 项 目

8.9.1  反梁过水孔的防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.9.2  反梁过水孔的孔底标高必须符合设计要求；反梁过水孔及周围不得有积水现象。

检验方法：雨后或淋水检验。

一 般 项 目

8.9.3  过水孔的高度和宽度以及预埋管道的管径均应符合设计要求。

检验方法：用钢尺检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.9.4  过水孔应用防水涂料或密封材料防水；预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽，并用密封材料封严。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.10  设施基座

主 控 项 目

8.10.1  设施基座的防水处理必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.10.2  设施基座的预埋地脚螺栓周围必须做密封处理。

检验方法：观察检查。

一 般 项 目

8.10.3  设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部。

检验方法：观察检查。

8.10.4  设施直接放置在防水层上时，设施下应增设卷材附加层，必要时应在其下浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.10.5  设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道，应铺设刚性保护层。

检验方法：观察检查。

- 9 分部工程质量验收

9.0.1  屋面工程施工质量验收的程序和组织，应符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

9.0.2  检验批的合格判定应符合下列规定：

1  抽查样本均应符合本规范主控项目的规定。

2  抽查样本的80%以上应符合本规范一般项目的规定。其余项目样本不得有影响使用功能的缺陷，其中有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍。

- 9.0.3  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；

2  分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

9.0.4  分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分部（子分部）所含分项工程的质量均应验收合格；

2  质量控制资料应完整；

3  有关防水及保温功能的检验应符合有关规定。

- 9.0.5  屋面工程验收的文件和记录应按表9.0.5要求执行。

表9.0.5 屋面工程验收的文件和记录

| 序号 | 资料项目 | 资 料 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水设计 | 设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单 |
| 2 | 施工方案 | 施工方法、技术措施、质量保证措施 |
| 3 | 技术交底记录 | 施工操作要求及注意事项 |
| 4 | 材料质量证明文件 | 出厂合格证、质量检验报告和试验报告 |
| 5 | 中间检查记录 | 分项工程检验批质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工检验记录、淋水或蓄水检验记录 |
| 6 | 施工日志 | 逐日施工情况 |
| 7 | 工程检验记录 | 抽样质量检验及观察检查记录 |
| 8 | 其它技术资料 | 事故处理报告、技术总结 |

9.0.6  屋面工程应对下列部位进行隐蔽工程验收：

1  卷材、涂膜防水层的基层。

2  隔汽和排湿措施。

3  保温层热桥部位。

4  接缝防水密封部位。

5  天沟、檐沟、泛水、水落口和变形缝等细部做法。

6  卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。

7  刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。

- 9.0.7   屋面工程质量应符合下列要求：

1  防水层不得有渗漏和积水现象。

2  使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。

3  找平层表面应平整，不得有酥松、起砂、起皮现象。

4  保温层表观密度、导热系数和吸水率应符合设计要求。

5  天沟、檐沟、泛水、水落口和变形缝等防水和保温构造应符合设计要求。

6  卷材铺贴方向和搭接宽度应符合设计要求，卷材搭接缝应粘(焊)结牢固，不得有皱折、翘边和鼓泡现象。

7  涂膜的厚度应符合设计要求，涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。

8  嵌缝密封材料应与基层粘结牢固，表面应光滑、平直，不得有气泡开裂和脱落、鼓泡、下塌现象。

9  瓦面的基层应平整、牢固，瓦片应铺设平整，行列整齐、搭接紧密，不得有残缺瓦片。

10  板面铺设应与基层固定牢固，表面应平整、顺滑，不应有局部凹凸或板面损伤现象。接缝应进行密封处理。

11  上人或其他使用功能屋面，其保护铺面应符合设计要求。

- 9.0.8   检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。

附录A  防水材料检验项目和主要物理性能要求

A.1  防水卷材

A.1.1  高聚物改性沥青防水卷材

1  检验项目：可溶物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔性、不透水性。

2  高聚物改性沥青防水卷材主要物理性能应符合表A.1.1的要求。

表A.1.1  高聚物改性沥青防水卷材主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 聚酯毡胎体 | 玻纤胎体 | 聚乙烯胎体 |
| 可溶物含量/(g/m2) ≥ | 3mm厚 2100；4mm厚 2900；5mm厚 3500 |  |  |
| 拉力/（N/50mm） ≥ | 500 | 350 | 100 |
| 最大拉力时延伸率/ % ≥ | 最大拉力时，30 | — | 断裂时，200 |
| 耐热度/ ℃ | 弹性体90，塑性体110，无滑动、流淌、滴落 |  | 90，无流淌、起泡 |
| 低温柔性/（℃） | 弹性体－20，塑性体－5，无裂纹 |  | －10, 无裂纹 |
| 不透水性30min/MPa ≥ | 0.3 | 0.2 | 0.3 |

A.1.2 合成高分子防水卷材

1  检验项目：断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性。

2  合成高分子防水卷材主要物理性能应符合表A.1.2要求。

表A.1.2  合成高分子防水卷材主要物理性能

| 项 目 | 性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化橡胶 | 非硫化橡胶 | 树脂类 | 纤维增强类 |
| 断裂拉伸强度/MPa ≥ | 6 | 3 | 10 | 100 |
| 扯断伸长率/% ≥ | 400 | 200 | 200 | 150 |
| 低温弯折性/℃ | －30, 无裂纹 | －20, 无裂纹 | －20, 无裂纹 | －30无裂纹, |
| 不透水性30min/MPa | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |

A.1.3  自粘橡胶沥青防水卷材

1  检验项目：拉力、断裂延伸率、耐热度、低温柔性、不透水性。

2  自粘橡胶沥青防水卷材主要物理性能应符合表A.1.3要求。

表A.1.3  自粘橡胶沥青防水卷材主要物理性能

| 项目 | 表面材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 聚乙烯膜 | 铝箔 |
| 拉力 / (N/5cm) ≥ | 130 | 100 |
| 断裂延伸率/% ≥ | 450 | 200 |
| 耐热度 / ℃ | 80，无气泡、滑动 |  |
| 低温柔性/℃ | -20，无裂纹 |  |
| 不透水性120min/MPa | 0.2 |  |

A.1.4 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材

1  检验项目：可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔性、不透水性。

2  自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材主要物理性能应符合表A.1.4要求。

表A.1.4  自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材主要物理性能

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 可溶物含量/(g/m2 ) ≥ |  | 2mm厚，1300；3mm厚，2100 |
| 不透水性30min/ MPa ≥ |  | 0.3 |
| 耐热度/ ℃ | 聚乙烯膜与细纱 | 70 ， 无滑动、流淌、滴落 |
|  | 铝箔面 | 80 ， 无滑动、流淌、滴落 |
| 拉力/(N/50mm ) ≥ |  | 350 |
| 最大拉力时延伸率/% ≥ |  | 30 |
| 低温柔度/℃ |  | -20，无裂纹 |

A.2 防水涂料和胎体增强材料

A.2.1  高聚物改性沥青防水涂料

1  检验项目：固体含量、耐热度、低温柔性、不透水性、断裂伸长率和抗裂性。

2  高聚物改性沥青防水涂料主要物理性能应符合表A.2.1要求。

表A..2.1   高聚物改性沥青防水涂料的主要物理性能

| 项 目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水乳型 | 溶剂型 |
| 固体含量/% ≥ | 45 | 48 |
| 耐热度/℃ | 80,无流淌、起泡、滑动 |  |
| 低温柔性/℃ | -15，无裂纹 | -15，无裂纹 |
| 不透水性30min/MPa ≥ | 0.1 | 0.2 |
| 断裂伸长率/% ≥ | 600 | — |
| 抗裂性/mm | — | 基层裂缝0.3mm，涂膜无裂纹 |

A.2.2  合成高分子防水涂料

1  检验项目：固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性。

2  合成高分子防水涂料的主要物理性能应符合表A.2.2的要求。

表A.2.2  合成高分子防水涂料的主要物理性能

| 项 目 | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 反应固化型 | 挥发固化型 | 聚合物水泥涂料 |
| 固体含量/% ≥ | 80（单组分）,92（双组分） | 65 | 65 |
| 拉伸强度/MPa ≥ | 1.9（单、多组分） | 1.0 | 1.2 |
| 断裂延伸率/% ≥ | 550（单组分）,450（多组分） | 300 | 200 |
| 低温柔性/℃ | -40（单组分），-35（多组分），无裂纹 | -10，无裂纹 |  |
| 不透水性30min/MPa | 0.3 |  |  |

A.2.3  胎体增强材料

1  检验项目：拉力、延伸率。

2  胎体增强材料的主要物理性能应符合表A.2.2要求。

表A.2.3   胎体增强材料的主要物理性能

| 项 目 |  | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯无纺布 | 化纤无纺布 |
| 拉力/（N/50mm） ≥ | 纵向 | 150 | 45 |
|  | 横向 | 100 | 35 |
| 延伸率/% ≥ | 纵向 | 10 | 20 |
|  | 横向 | 20 | 25 |

A.3  密封材料

A.3.1  改性沥青密封材料

1  检验项目：耐热度、低温柔性、拉伸粘结性和施工度

2  改性沥青密封材料的主要物理性能应符合表A.3.1要求。

表A.3.1  改性沥青密封材料的主要物理性能

| 项 目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 耐热度/℃ | 70 | 80 |
|  | 下垂值≤4.0 mm |  |
| 低温柔性/℃ | -20 | -10 |
|  | 粘结状态无裂纹和剥离现象 |  |
| 拉伸粘结性/% ≥ | 125 |  |
| 施工度/mm ≥ | 22.0 | 20.0 |

A.3.2  合成高分子密封材料

1  检验项目：下垂度、挤出性、定伸粘结性。

2  合成高分子密封材料的主要物理性能应符合表A.3.1要求。

表A.3.1  合成高分子密封材料的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 下垂度（ 非下垂型）/mm ≤ | 垂直或水平位置3 |
| 挤出性/（mL/min） ≥ | 80 |
| 定伸粘结性 | 无破坏 |

A.4 胶粘剂和胶粘带

A.4.1  沥青基防水卷材用基层处理剂

1  检验项目：表干时间、固体含量、耐热度、低温柔性。

2  沥青基防水卷材用基层处理剂的主要物理性能应符合表A.4.1要求。

表A.4.1  沥青基防水卷材用基层处理剂的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 表干时间/h ≤ | 水性4；溶剂型2 |
| 固体含量/% ≥ | 水性40；溶剂型30 |
| 耐热度/℃ | 80；无流淌 |
| 低温柔性/℃ | 0；无裂纹 |

A.4.2  改性沥青胶粘剂0；

1  检验项目：固体含量、耐热度、低温柔性、剥离强度。

2  改性沥青胶粘剂的主要物理性能应符合表A.4.2要求。

表A.4.2  改性沥青胶粘剂的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 固体含量/% ≥ | 60 |
| 耐热度/℃ | 85， 无流淌、鼓泡、滑动 |
| 低温柔性/℃ | -5，无裂纹 |
| 剥离强度/(N/mm) | 0.8 |

A.4.3  合成高分子胶粘剂

1  检验项目：适用期、剪切状态下的粘合性、剥离强度。

2  合成高分子胶粘剂的主要物理性能应符合表A.4.3要求。

表A.4.3  合成高分子胶粘剂的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 适用期 /min | ≥180 |
| 剪切状态下的粘合性/(N/mm) | 卷材与卷材≥2.0 |
|  | 卷材与基材≥1.8 |
| 剥离强度/（N/mm） | 卷材与卷材≥1.5，浸水后保持率≥70% |

A.4.4  丁基橡胶防水密封胶粘带

1  检验项目：持粘性、剥离强度。

2  丁基橡胶防水密封胶粘带主要物理性能应符合表A.4.4要求。

表A.4.4  丁基橡胶防水密封胶粘带主要物理性能

| 项 目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 持粘性/min ≥ |  | 20 |
| 剥离强度/(N/mm) | ≥ | 防水卷材0.4；金属板0.6 |

A.5 玻纤胎沥青瓦、烧结瓦及混凝土瓦

A.5.1玻纤胎沥青瓦

1  检验项目：可溶物含量、拉力、耐热度、柔度、不透水性。

2  玻纤胎沥青瓦的主要物理性能应符合表A.5.1的要求。

表A.5.1  玻纤胎沥青瓦的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | 1000 |
| 拉力 / (N/50mm) ≥ | 纵向500; 横向400 |
| 耐热度/℃ | 90;无流淌、滑动、滴落、气泡 |
| 柔度/℃ | 10;无裂纹 |
| 不透水性 / 30min/MPa | 0.1 |

A.5.2烧结瓦

1  检验项目：抗冻性能、耐急冷急热性、吸水率、抗渗性能。

2  烧结瓦主要物理性能应符合表A.5.2要求。

表A.5.2  烧结瓦的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 抗冻性能 | 经15次冻融循环不出现剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象 |
| 耐急冷急热性 | 经10次急冷急热循环不出现炸裂、剥落及裂纹延长现象 |
| 吸水率/% | 不大于21.0 |
| 抗渗性能 | 经搞渗性能试验，瓦背面无水滴产生 |

A.5.3  混凝土瓦

1  检验项目：质量标准差、承载力、抗渗性能、抗冻性能.

2  混凝土瓦的主要物理性能应符合表A.5.3的要求

表A.5.3  混凝土瓦的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 质量标准差/g ≤ | 180 |
| 承载力 ≥ | 承载力标准值 |
| 抗渗性能 | 经抗渗性能试验后，瓦背面无水滴现象 |
| 抗冻性能 | 经抗冻性能检验后，承载力仍不小于承载力标准值 |

附录B  保温材料进场检验项目及主要物理性能要求

B.1  聚苯乙烯泡沫塑料

B.1.1  模塑聚苯乙烯泡沫塑料

1  检验项目：表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。

2  模塑聚苯乙烯泡沫塑料的主要物理性能应符合表B.1.1要求。

表B.1.1  模塑聚苯乙烯泡沫塑料的物理性能

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度/ kg/m3 ≥ |  | 20.0 |
| 压缩强度/kPa ≥ |  | 100 |
| 导热系数/【w/（m·K）】 ≤ |  | 0.041 |
| 燃烧性能 | 氧指数/% | ≥30 |
|  | 燃烧分级 | 达到B2级 |

B.1.2  挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

1  检验项目：压缩强度、导热系数、燃烧性能。

2  挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的主要物理性能应符合表B.1.2要求。

B.1.2   挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的主要物理性能

| 项目 | 性 能 要 求 |
| --- | --- |
| 压缩强度/(kPa) ≥ | 150 |
| 导热系数/[ W/（m·K）] ≤ | 0.028 |
| 燃烧性能 | 达到B2级 |

B.2 聚氨酯泡沫塑料

B.2.1  硬质聚氨酯泡沫塑料

1  检验项目：表观密度、压缩性能、导热系数、氧指数。

2  硬质聚氨酯泡沫塑料的主要物理性能应符合表B.2.1的要求

表B.2.1  硬质聚氨酯泡沫塑料的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 表观密度/ (kg/m3) ≥ |  |
| 压缩性能/kPa ≥ | 100 |
| 导热系数/[W/(m.k] ≤ | 0.027 |
| 氧指数/% ≥ | 26 |

B.2.2喷涂硬泡聚氨酯

1  检验项目：密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。

2  喷涂硬泡聚氨酯的主要物理性能应符合表B.2.2要求。

表B.2.2  喷涂硬泡聚氨酯泡沫塑料的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 密度/( kg/m3) ≥ | 35 |
| 抗压强度/ kPa ≥ | 200 |
| 导热系数/[W/(m.k)] ≤ | 0.024 |
| 氧指数/% ≥ | 26 |

B.3  无机硬质绝热制品

B.3.1  泡沫玻璃绝热制品

1  检验项目：密度、抗压强度、导热系数。

2  泡沫玻璃绝热制品的主要物理性能应符合表B.3.1要求。

表B.3.1  泡沫玻璃绝热制品的主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 密度/(kg/m3 ) ≥ | 180 |
| 抗压强度/kPa ≥ | 0.4 |
| 导热系数/[W/(m.k] ≤ | 0.066 |

B.3.2  膨胀珍珠岩绝热制品

1  检验项目：密度、抗压强度、导热系数、质量憎水率。

2  膨胀珍珠岩绝热制品的主要物理性能应符合表B.3.2要求。

表B.3.2膨胀珍珠岩绝热制品主要物理性能

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 密度/( kg/m3) ≤ | 350 |
| 抗压强度/kPa ≥ | 0.40 |
| 导热系数/[W/(m.k)] ≤ | 0.12 |
| 憎水率/% ≥ | 98 |

B.4 矿物棉绝热制品

B.4.1  岩棉、矿渣棉制品

1  检验项目：密度、导热系数、燃烧性能。

2  岩棉、矿渣棉制品的主要物理性能应符合表B.4.1要求。

B.4.1   岩棉、矿渣棉制品的物理性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 密度/( kg/m3 ) ≤ | 200 |
| 热阻，R/(㎡.k、W) (平均温度，25±1℃) ≥ | 3.75 |
| 燃烧性能 | 不燃烧体 |

本规范用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况均应这样做的用词： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 《屋面工程质量验收规范》

- GB50207-200X

- 条文说明

总  则

- 1.0.1  在建筑工程质量管理的前提下，为确保屋面防水、保温隔热功能和提高施工质量，规定了各分项工程施工质量检验指标，并按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求，对屋面工程质量进行验收，这就是制订本规范的目的。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑及既有建筑改造屋面工程质量的验收。按总则、术语、基本规定、基层与保护层、保温与隔热、防水与密封、瓦面与板面、细部构造和分部工程验收等内容分章进行叙述。

- 1.0.3  《建设工程质量管理条例》规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。

- 由于《建设工程承包合同》的双方主体是建设单位和总承包单位，因此总承包单位应当按照承包合同约定的权利义务对建设单位负责。本规范明确屋面工程施工质量，必须按承包合同的规定验收，但合同文件的规定不得低于本规范的规定。

- 1.0.4  环境保护和建筑节能，已经成为当前全社会不容忽视的关注的问题。本条规定屋面工程的施工应符合国家和地方有关环境保护及建筑节能的规定。

- 1.0.5  本条文符合住房和城乡建设部“关于印发《工程建设标准编写规定》的通知（建标[2008]182号）”的规定，采用了“屋面工程施工质量验收除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。”的典型用语。

2  术  语

根据住房和城乡建设部“关于印发《工程建设标准编写规定》的通知（建标[2008]182号）”第二十三条的规定：标准中采用的术语和符号，当现行标准中尚无统一规定，且需要给出定义或涵义时，可独立成章，集中列出。本规范的术语是从屋面施工质量验收的角度赋予其涵义的，本章将本规范中尚未在其他国家标准、行业标准中规定的术语单独列出12条，将人们已经熟知的一些术语这次从规范中删去。如满粘法、空铺法、点粘法、条粘法、冷粘法、热熔法、自粘法等。

- 3  基 本 规 定

    - 本条对原规范屋面防水等级和设防要求作了较大的变动。屋面工程根据建筑物的重要性以及防水设计年限,划分防水等级无疑是必要的。过去由于防水材料品种较少，质量档次差别较大，基本上依赖多道设防或材料复合使用,来提高屋面防水各级组织的寿命。现在，科技进步日新月异，先进防水材料不断涌现，必须采用先进的防水材料和淘汰落后的防水材料。本条将屋面防水等级划分为两级，防水设计年限分别为10年和20年。考虑到多道设防既会造成资源和能源的浪费，还会给施工带来许多不便。从表3.0.1中防水层选用材料栏的内容看，主要有以下几个特点：

1  Ⅰ级屋面单道防水时，应采用单层防水卷材屋面系统。即采用单层宽幅EPDM卷材，增强PVC、TPO卷材和增厚的SBS改性沥青卷材，用紧固件固定卷材，机械施工作业的屋面系统。一些发达国家采用这一技术已有20年以上实践经验，防水工程质量和技术经济效益十分显著。为了引导和规范我国单层屋面系统技术市场，促进高分子防水卷材的健康发展，使我国的屋面技术接近和达到世界先进水平，除应发展高分子防水卷材外，还必须完善有关产品标准和技术标准，掌握单层屋面系统技术的设计、生产或供应合格的机械固定件，以及具备专业技能培训合格的施工队伍。

2  Ⅰ级屋面二道设防时，应采用卷材或涂料防水层，取消刚性防水层。高聚物改性沥青防水卷材宜采用叠层使用，增加卷材的厚度可提高卷材的使用寿命。不同类卷材或卷材与涂料组合使用时，必须考虑其相容性，材料的厚度不得小于本表的规定。

3  Ⅱ级屋面单道设防时，应采用防水卷材或防水涂料，材料的厚度不得小于本表的规定。

Ⅱ级屋面采用两种不同材质的防水材料复合使用共同组成一道防水层，可以做到材性互补的效果。将防水涂料放在防水卷材的下面，将有利于对基层的封闭和提高涂膜的耐久性。

4  聚乙烯丙纶卷材复合防水体系，是用聚合物水泥防水粘结材料，将聚乙烯丙纶卷材粘贴在水泥砂浆或混凝土基层上，共同组成一道防水层。聚乙烯丙纶卷材应采用聚乙烯成品原生料和一次复合成型工艺生产。聚合物水泥防水粘结材料应采用聚合物乳液或聚合物再分散粉末等聚合物材料和水泥为主要材料组成，不得使用水泥原浆或水泥与聚乙烯醇缩合物混合的材料。材料的厚度不得小于本表的规定。

5  瓦材应与防水垫层共同组成一道防水层，可用于Ⅱ级屋面。金属板及采光顶可用于Ⅰ级和Ⅱ级屋面。

3.0.2  根据国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001的有关规定，本条对进行屋面防水和保温隔热工程施工的企业提出相应的资质要求和对施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。防水工程施工，实际上是对防水材料的一次再加工，必须由防水专业队伍进行施工，才能确保防水工程的质量。本条所指的是由当地建设行政主管部门对防水施工企业的规模、技术条件、业绩等综合考核后颁发资质证书的防水专业队伍。操作人员应经过防水专业培训，达到符合要求的操作技术水平，由当地建设行政主管部门发给上岗证。对非防水专业队伍或非防水工施工的，当地质量监督部门应责令其停止施工。

施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理，要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。

3.0.3  根据建设部(1991)837号文《关于提高防水工程质量的若干规定》要求：防水工程施工前，施工单位要组织对图纸的会审，掌握施工图中的细部构造及有关要求。这样做一方面是对设计图纸进行把关，另一方面使施工单位切实掌握屋面防水设计的要求，避免施工中的差错。同时，制订确保防水工程质量的施工方案或技术措施，施工方案或技术措施应按程序审批，经监理或建设单位审查批准后执行。

3.0.4  随着人们对屋面使用功能要求的提高，屋面工程设计提出多样化、立体化等新的建筑设计理念，从而对建筑造型、屋面防水、保温隔热、建筑节能和生态环境等方面提出了更高的要求。

本条文是根据建设部令第109号《建设领域推广应用新技术管理规定》的精神，注重在屋面工程中推广应用新技术和限制、禁止使用落后的技术。对采用性能、质量可靠的新型防水材料和相应的施工技术等科技成果，必须经过科技成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定，并应制订相应的技术标准。同时，强调新技术需经屋面工程实践检验，符合有关安全及功能要求的才能得到推广应用。

3.0.5  防水、保温隔热材料除有产品合格证和性能检测报告等出厂质量证明文件外，还应有经当地建设行政主管部门所指定的检测单位对该产品抽样检验认证的试验报告，其质量必须符合国家产品标准和设计要求。

3.0.6  本条给出了材料进场验收的具体规定。材料和的进场验收是把好材料合格关的重要环节。

1  首先是对其品种、规格、包装、外观和尺寸等“可视质量”进行验收，并应经监理工程师或建设单位代表核准。进场验收应形成相应的质量记录。材料的可视质量，指哪些可以通过目视和简单尺量、称量、敲击等方法进行检查的质量。

2  其次是对质量证明文件的核查。由于进场验收时对“可视质量”的检查只能检查材料的外观质量，其内在质量难以判定，需由各种质量证明文件加以证明，故进场验收必须对材料附带的质量证明文件进行核查。这些质量证明文件通常也称技术资料，主要包括质量合格证、中文说明书及相差性能检测报告等；进口材料应按规定进行出入境商品检验。这些质量证明文件应纳入工程技术档案。

3  对于防水和保温材料应实施抽样复检，以验证其质量是否符合要求。为了方便查找和使用，本规范在附录A和附录B中列出了防水、保温材料检验项目和主要物理性能要求。

3.0.7  保护环境是中华人民共和国的一项基本国策，同时也符合《建筑工程施工质量验收规范统一标准》GB50300增加环保要求的精神，故提出屋面工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对周围环境造成污染。

3.0.8  相容性是指防水材料与相邻材料的接触面，相互不产生不良的物理变化和化学反应的性能。本条规定防水材料(卷材、涂料)与配套材料(基层处理剂、胶粘剂、密封材料)，以及卷材与涂料或防水材料与密封材料复合使用时，应考虑他们的相容性，并进行粘合性能和剥离性能试验。

3.0.9  屋面工程施工时，各道工序之间常常因上道工序存在的问题未解决，而被下道工序所覆盖，给屋面防水留下质量隐患。因此，必须强调按工序、层次进行检查验收，即在操作人员自检合格的基础上，进行工序的交接检和专职质量人员的检查，检查结果应有完整的记录，然后经监理单位或建设单位进行检查验收，应经合格后方可进行下道工序的施工。以达到消除质量隐患的目的。

3.0.10  对屋面的成品保护是一个非常重要的问题，很多工程在屋面施工完后，又上人去进行其他作业，如安装天线、安装广告支架、堆放脚手架工具等，造成防水层的局部破坏而出现渗漏。所以，对于防水层施工完毕后的成品保护应引起重视。另外强调在防水层施工前，应将伸出屋面的管道、设备或预埋件安设完毕。否则在防水层施工完毕后再上人去安装，凿孔、打洞或重物冲击都会破坏防水层的整体性，从而易于导致屋面渗漏。

3.0.11  在屋面工程的保温层和防水层施工时，气候条件对其影响很大。①雨天施工会使保温层、找平层中的含水率增大，导致防水层起鼓破坏。②现喷硬泡聚氨酯温度低于10℃时，由于硬泡聚氨酯发泡时间较长，与基层粘结不牢，泡沫容易从基层表面脱落；温度高于35℃时，发泡剂损耗太大；当风速超过5m/s时，发泡过程中的热量损失太大，原材料损耗过大，并且喷涂时雾化的液滴易随风飞散，对环境造成污染，另外由于硬泡聚氨酯在形成过程中，化学成分易与水发生反应，使硬泡聚氨酯脆性增大，同时还影响到与基层表面的粘结力，因此规定当风速超过5m/s和在阴雨天时不宜施工。③气温过低时铺贴卷材，易出现开卷时卷材发硬、脆裂，严重影响防水层质量。④低温涂刷涂料，则涂层易受冻且不易成膜。⑤五级风以上进行屋面防水层施工操作，难以确保防水层质量和人身安全。⑥密封材料施工气温低于0℃时，密封材料变稠，难以施工，同时大大减弱了密封材料与基层的粘结力。对于乳胶型、反应型密封材料在5℃ 以下施工时，密封材料易破乳，产生凝胶现象，大大降低接缝密封防水质量。雨天、雪天进行施工时，密封材料与基层不粘结，乳胶型密封材料不易成膜，未成膜的材料易被雨水冲掉，失去防水作用。所以，根据不同的材料性能及施工工艺，分别规定了适于施工的环境气温。屋面工程严禁在雨天和雪天、五级风及其以上时施工。当不符合表3.0.11的施工环境气温要求时不宜进行保温层和防水层的施工。

3.0.12  屋面工程必须做到无渗漏，才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造，通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求，肉眼很难判断是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后，使屋面处于工作状态下经受实际考验，才能观察出屋面是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面，还规定其蓄水时间不应小于24h。

3.0.13  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定，按建筑部位确定屋面工程为一个分部工程。当分部工程较大或较复杂时，又可按材料种类、施工特点、专业类别等划分为若干子分部工程。本规范按屋面构造层次把基层与面层、保温与隔热、防水与密封、瓦面与板面、细部构造均列为子分部工程。因屋面工程的渗漏主要问题出现在细部构造上，本规范将细部构造单独列为一个子分部工程，目的为引起足够重视。

本规范对分项工程划分，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，符合施工实际的需要。

3.0.14  本条规定了屋面工程中各分项工程检验批的划分原则，规定屋面工程分项应以屋面面积每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批；每个检验批的抽检数量在本规范其他各章中作出规定。

4  基 层 与 保 护 工 程

4.1 一般规定

4.1.1  与屋面防水层及保温层相关的构造层包括：找平层、找坡层、隔离层、保护层。本章含盖了这些构造层的验收内容。

4.1.2  屋面工程各构造层之间必须强调按工序、层次进行检查验收，以达到消除质量隐患的目的。也就是说，上一构造层的铺设应待其下一构造层检查验收合格后方可施工；某构造层不符合本规范检验合格规定时，应由施工单位对不合格的工程部位采取整修或重新施工等措施，并应重新进行验收，直至该分项工程质量合格为止。

4.1.3  在防水设防的基础上，为了将屋面上的雨水水迅速排走，以减少屋面渗水的机会，正确的排水坡度很重要。平屋面在建筑功能许可情况下应尽量作成结构找坡，坡度应尽量大些，过小施工不易准确，所以规定不应小于3%。材料找坡时，为了减轻屋面荷载，坡度规定宜为2%。天沟、檐沟的纵向坡度不能过小，否则施工时找坡困难而造成积水，防水层长期被水浸泡会加速损坏。沟底的水落差不超过200mm，即水落口离天沟分水线不得超过20m的要求。

4.1.4   一般按屋面的使用要求，设计分为上人屋面和不上人屋面；目前，随着使用功能多样化，屋面保护铺面可分为非步行用、步行用、运动用、庭园用、停车场用等不同用途的屋面。因此，本条作出了上人或其他使用屋面的保护铺面施工除应符合本规范的规定外，尚应符合现行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定。

4.1.5  本条规定了基层与保护工程各分项工程检验批的抽检数量，即找平层、找坡层、隔离层、保护层均按屋面面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不得少于3处。这个数值的确定，是考虑到抽查的面积为屋面工程总面积的1/10，是有足够的代表性，同时经过多年来的工程实践，大家认为也是可行的，所以仍采用过去的抽样方案。

4.2.1 找平层一般铺设在找坡层或保温层之上，本条规定了找坡层施工时，找坡材料应压实和整平，并适当洒水养护，以提高其整体性和平整度；保温层施工时，保温材料应铺平，以提高其平整度，为找平层铺设创造必要的条件。

4.2  找平层和找坡层

4.2.2  伸出屋面管道通常采用金属或PVC管材，温差变化引起的材料收缩会使管壁四周产生裂纹，所以在管壁四周的找平层应预留凹槽用密封材料封严。

4.2.3  目前国内较少使用小型预制构件作为结构层，但大跨度预应力多孔板和大型屋面板装配式结构仍在使用，为了获得整体性和刚度好的基层，所以对板缝的灌缝作了详细具体规定。

当板缝过宽或上窄下宽时，灌缝的混凝土干缩受振动后容易掉落，故需在缝内配筋。板端缝处是变形最大的部位，板在长期荷载下的挠曲变形会导致板与板间的接头缝隙增大，故强调此处必须进行密封处理。

4.2.4  当用材料找坡时，为了减轻屋面荷载和施工方便，可采用1：8(体积比)水泥焦渣或其他轻骨料混凝土，不宜采用水泥膨胀珍珠岩。找坡层施工时应注意找坡层最薄处应符合设计要求，故规定找坡材料应分层铺设并适当压实和整平。

4.2.5  水泥砂浆或细石混凝土找平层施工前，必须对其作业面进行清扫干净并洒水湿润。本条规定找平层的抹平和压光工序的技术要点，即水泥初凝前完成抹平，水泥终凝后完成压光，水泥终凝后应充分养护，以确保找平层质量。

4.2.6  由于找平层收缩和温差的影响，水泥砂浆或细石混凝土找平层应预先留设分格缝，使裂缝集中于分格缝中，减少找平层大面积开裂的可能，同时，为了变形集中，分格缝应留在结构变形最易发生负弯矩的板端处。

4.2.7  找平层的配合比和技术要求，均应符合设计要求和技术规范的要求。

4.2.8  屋面找平层的铺设卷材、涂膜防水层的基层。在调研中发现屋面坡度在3%-5%、天沟、檐沟，由于排水坡度过小或找坡不正确，常会造成屋面排水不畅或积水现象。基层找坡正确，能将屋面上的雨水迅速排走，延长了防水层的使用寿命。

4.2.9  由于目前一些单位对找平层质量不够重视，致使水泥砂浆或细石混凝土找平层表面有酥松、起砂、起皮和裂缝现象，直接影响防水层和基层的粘结质量或导致防水层开裂。对找平层的质量要求，除排水坡度满足设计要求外，并规定找平层要在收水后二次压光，使表面坚固密实、平整；水泥砂浆终凝后，应采取浇水、覆盖浇水、喷养护剂、涂刷冷底子油等手段充分养护，保证砂浆中的水泥充分水化，以确保找平层质量。

4.2.10  基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处，根据卷材的特性，宜按技术规范的规定做成圆弧形，以保证卷材、涂膜防水层的质量。

4.2.11  调查分析认为，卷材、涂膜防水层的不规则拉裂，是由于找平层的裂造成的，而水泥砂浆找平层的开裂又是难以避免的。找平层合理分格后，可将变形集中到分格缝处。规范规定找平层分格应设在板端缝处，其纵横缝的最大间距：水泥砂浆或细石混凝土找平层应设在板端缝处，其纵横缝的最大间距：水泥砂浆或细石混凝土找平层，不宜大于6m，因此，找平层分格缝的位置的和间距应符合设计要求。

4.2.12  找平层的表面平整度是根据变通抹灰质量标准规定的，其允许偏差为5mm。提高对基层平整度的要求，可使卷材胶结材料或涂膜的厚度均匀一致，保证屋面工程的质量。

4.3  隔汽层

4.3.1  为了使隔汽层与基层粘结牢固，避免发生鼓泡现象，基层必须平整、干净、干燥。隔汽层位置应符合设计要求。

对干燥程度未作规定。由于我国地域广阔、气候差异甚大，不可能制订统一的含水率限制，如定得太小，人工干燥困难且干燥费用大，过大保证不了质量。而铺贴卷材的基层含水率与当地的温度和湿度有关，本规范第6.11.3条的“简易检验方法”是可行的。

4.3.2  隔汽层的功能并不是防水，而是防水汽。隔汽层铺在屋面板上及保温层下，可以隔绝室内水汽通过板缝通过板缝或孔隙进入保温层。如果保温层潮湿，先降低保温性能。《屋面工程技术规范》对隔汽层的设置有比较严格的限制。

4.3.3  隔汽层常采用一般的防水卷材或涂料，其做法与防水层相同，但要求隔离层的收边应与保温层上的防水层连接，并对保温层封闭。故本条规定：隔汽层沿墙面向上铺设，并与屋面的防水层相连接，形成全封闭的整体，隔汽层高出保温层上表面不得小于100mm，以防水蒸汽在保温层四周由于温差结露而导致水珠回落在屋面周边的保温层上。

4.3.4  卷材隔汽层可采用空铺法进行铺设。为了提高卷材搭接部位防水隔汽的可靠性，搭接缝应采用满粘法，搭接边不得小于70mm。采用涂膜作隔汽层时，涂刷质量对保证涂层涂膜隔汽层质量关系极大，涂刷不均匀，有皱折、流淌和露底现象，可能影响防水隔汽性能。

4.3.6  隔汽层所用材料均为常用的防水卷材或涂料，但隔汽层的品种和厚度应符合设计所必需的渗透系数。。

4.3.7  若隔汽层出现破损现象，将不能起到隔绝室内水汽的作用，严重影响保温层的保温效果。隔汽层若有破损，应将破损部位进行修复。

4.3.8、4.3.9  卷材或涂膜隔离层的施工，与一般的防水层要求相同，条文可作为隔离层的施工质量验收的一般项目。。

4.4  隔离层

4.4.1  在屋面构造设计中，隔离层的作用是找平、隔离，消除防水层与基层之间的粘接力及机械咬合力。

卷材、涂膜防水层上设置水泥砂浆、细石混凝土或块体材料等刚性保护层，本条强调了在刚性保护层与防水层之间设置隔离层的必要性。从施工的角度要求隔离层做到平整，起到隔离的作用，保证刚性保护层膨缩变形，不至于损坏防水层。

4.4.2  根据第4.4.1条条文说明中对隔离层作用的叙述，只要基层比较平整，可以直接采用塑料膜、土工布或卷材干铺在已完成和淋水或蓄水检验合格的防水层上面。

当基层不太平整时，隔离层则应采用低强度等级的粘土砂浆、水泥石灰砂浆或水泥砂浆。普抹砂浆时，普抹厚度宜为15～20mm，表面应抹平、压实并养护；待砂浆干燥后，其上干铺一层塑料膜或卷材。

4.4.3  隔离层所用材料的质量应符合设计要求，当设计无要求时，隔离层所用的材料应能经得起保护层的施工荷载，故建议塑料模的厚度不应小于0.4mm，土工布应采用聚酯土工布，单位面积质量不应小于200g/㎡,卷材厚度不应小于2mm。

4.4.4  为了消除保护层与防水层之间的粘结力及机械咬合力，隔离层必须是完全隔离，对隔离层破损或漏铺部位应及时修复。

4.4.5、4.4.6  根据基层平整状况，提出了采用干铺卷材、塑料薄膜、土工布和低强度等级砂浆的施工要求。

4.5保护层

4.5.1  按照屋面工程各工序之间的验收要求，强调对防水层的淋水或蓄水检验，可防止防水层被保护层所覆盖后，存在未解决的问题；同时要求做好成品保护，以确保屋面防水工程质量。

4.5.2  确保水泥砂浆保护层的质量，规定表面应抹平压光，可避免水泥砂浆保护层表面出现起砂、起皮现象。水泥砂浆保护层由于自身的干缩或湿度变化的影响，往往产生严重龟裂，且裂缝宽度较大，以至造成碎裂、脱落。根据工程实践经验，在水泥砂浆保护层上划分表面分格缝，将裂缝均匀分布在格缝内，避免了大面积的龟裂，故在规范中列入了该项规定。

4.5.3  水泥混凝土铺设时，应一次浇筑完成。否则，新旧混凝土难以结合成整体，该结合处容易产生裂缝，造成保护层局部破坏。对于留设的施工缝，简单的接搓处理，难以防止裂缝的产生。根据现在的施工经验，用界面剂等材料对接搓处进行处理，可以收到很好的粘结效果。

4.5.4  用块体混凝土做保护层时，底面洁净与否，基层质量的好坏，直接影响到块体混凝土的铺贴粘结质量。在调研中发现往往因温度升高、膨胀致使块体隆起。因此，作出对块体材料保护层应留设分格缝的规定。

4.5.5  涂料保护层必须与防水层粘结牢固和全面覆盖，才能起到对防水层的保护作用。本条规定浅色涂料应在防水层检验合格和清扫干净后才能涂刷，这样做既是对防水层的成品保护，又是保证了浅色涂料保护层的施工质量。

4.5.6  强调了在刚性保护层与柔性防水层之间设置隔离层的必要性，以保证刚性保护层胀缩变形时不致损坏防水层。由于温差、干缩、荷载作用等因素，常使结构层发生变形、开裂而导致刚性保护层产生裂缝。根据一些施工单位的经验及有关资料表明，在刚性保护层与基层之间设置隔离层，这样防水层就可以自由伸缩，减少结构变形对刚性防水层产生的不利影响，故规定在刚性防水层与基层之间宜设置隔离层。

4.5.7  根据历次对屋面工程的调查，发现许多工程的水泥砂浆、块材、细石混凝土等刚性保护层与女儿墙均未留空隙。当高温季节，刚性保护层热胀顶推女儿墙，有的还将女儿墙推裂造成渗漏；而在刚性保护层与女儿墙间留出空隙的屋面，均未见有推裂女儿墙的现象。故规定了刚性保护层与女儿墙之间应预留30mm以上空隙，并用密封材料封闭严密。

4.5.8  保护层用原材料质量，是确保其质量的基本条件。如果原材料质量不好，配合比不准确就难以达到对防水层保护的目的。

4.5.9  原规范未对水泥，水泥混凝土保护层提出技术要求，本规范沿用找平层的做法和规定，对此类保护层，明确提出了强度要求，水泥砂浆强度等级不低于M15，水泥砼强度等级不低于C20。

4.5.10  屋面防水以防为主，以排为辅。因此保护层正确的排水坡度很重要。保护层的铺设不应改变原有的排水坡度，导致排水不畅而造成积水，给屋面防水带来隐患。

4.5.11  块体混凝土应与基层粘结牢固。若产生空鼓现象，在使用中会造成块体混凝土脱落破损，而起不到对防水层的保护作用。

4.5.12  目前，一些施工单位对保护层的质量重视不够，致使水泥砂浆，水泥砼保护层表面出现裂缝、起壳、起砂现象，这样的保护层极易开裂破损，因此对水泥砂浆，水泥混凝土保护层的质量要求，除满足强度、排水坡度的设计要求外，还要规定其外观质量要求。

4.5.13  此项目规定的目的就是要在施工中，严格按照操作规程进行作业，避免对块体混凝土的破坏，确保块体混凝土保护层的质量。

4.5.14  涂料保护层与防水层粘结是否牢固，其厚度能否达到要求，直接影响到屋面防水的质量和耐久性；涂刷时涂刷的遍数越多，涂层的密度就越高，涂层的厚度越均匀。

4.5.5对基层抗压强度的要求，可防止基层在受力下碎裂，块体混凝土脱落破损。

4.5.16～4.5.17  本条文规定了保护层外观质量指标和检验方法。

5  保温与隔热工程

5.1  一般规定

5.1.1  本规范把保温层分为板状材料、整体现喷纤维毡体三种类型，隔热层分为架空、蓄水、种植三种形式，基本上反映了国内屋面保温与隔热工程的情况。从绿色环保及美化环境看，采用种植隔热层将胜于架空、蓄水隔热层。

5.1.2  保温材料铺设时要求基层平整，铺板要平，缝隙要严，也要求基层干燥，避免产生冷桥。

5.1.3  保温材料多为多孔材料，怕雨淋受潮，为保证材料的规格质量，应做好贮运、保管工作。施工中及施工后的保温层，如遇雨水不加遮盖，致使保温层内部含水率增加，影响保温层的隔热效果，故必须强调采取防雨措施。

5.1.4  屋面保温防水系统的基本构造及选用材料应符合设计要求。女儿墙、变形缝及伸出屋面管道等热桥部位，应采取阻热的保温措施。

5.1.5  由于保温层含水量过高，不但会降低其保温功能，而且在水分汽化时会使卷材防水层产生鼓泡，影响防水层质量，导致局部渗漏。为避免上述质量事故的发生，当屋面保温层干燥有困难时，应采取排湿措施，本条对排湿措施作出了具体的规定。

5.1.6  进行蓄水或淋水检验是为了检验防水层的质量，合格后方可进行防水层之上的保温层施工。

保温层设置在防水层之上时，保温层的材料必须是低吸水率的材料和长期浸水不腐烂的材料。目前符合上述要求的有闭孔泡沫玻璃、聚苯泡沫板、硬质聚氨酯泡沫板几种保温材料。

保温层设置在防水层之上时，保温层直接暴露在大气中，为了防止紫外线的直接照射、人为的损害，以及防止保温层泡雨水后上浮，故在保温层上应采用混凝土块材、水泥砂浆或卵石作保护层。

当屋面保护层采用卵石铺压时，加铺的纤维织物隔离层应选用耐穿刺、耐久性好、防腐性能好的材料，铺设时应满铺不漏露底。

檐沟、水落口部位，应做好排水处理，以防积水影响保温层的性能。

5.1.7  进行蓄水或淋水检验是为了检验防水层的质量，合格后方可进行架空、蓄水、种植隔热层施工。施工时若损坏了防水层，产生渗漏后既不容易查找渗漏部位，也不宜维修，因此应特别注意。

5.1.8  本条文规定了保温与隔热工程中各分项工程检验批的抽检数量。按屋面面积每100m2抽查1处，每处10m2，是考虑到抽检的面积占屋面工程总面积的1/10有足够的代表性，工程实践证明也是可行的。所以本次修订本验收规范时采用这一数据。

5.2  纤维毡体保温层

5.2.1  本条文规定了纤维毡体保温层的施工要点及要求。

5.2.2  为了保证纤维毡体保温层的保温效果，纤维毡体材料应满足其设计的密度和导热系数所规定的压力；纤维毡体要铺平、贴严、定牢，避免产生冷桥，并注意纤维毡体填充后的保护，以保证施工质量。

5.2.3  为了保证保温性能，纤维毡体材料的吸水率、表观密度或堆积密度和导热系数等性能，必须符合设计要求。

5.2.4  纤维毡体保温层的表观密度或堆积密度和厚度是保证屋面保温效果的关键，过厚浪费材料，过薄则达不到保温要求。

5.2.5  本条文规定了屋面保温层工程施工前应进行验收的隐蔽工程，因热桥部位如果处理不好，会影响保温层的保温效果。

5.2.6  纤维毡体材料铺设应铺平、贴严、定牢，防止毡体材料滑动，避免产生冷桥紧。

5.2.7  本条规定是对纤维毡体保温层施工的要求，以保证保温工程的质量。

5.2.8  本条规定是为了保证防水层的基层的施工质量和平整度。

5.3  板状材料保温层

5.3.1  干铺板状保温材料时，要求铺板要平稳，接缝要严密，避免产生冷桥。

5.3.2  粘贴法铺设板状保温材料时，要求贴严、铺平、粘牢，并注意胶粘剂凝固前的保护，以保证施工质量。

5.3.3  为了保证保温性能，屋面保温层应采用吸水率低、表观密度或堆积密度和导热系数较小的材料，材料的保温性能应按节能规范注明；板状材料有一定的强度，主要是为了运输、搬运及施工时不易损坏，保证屋面工程质量。

5.3.4  保温层厚度将体现屋面保温的效果，检查时应给出厚度的允许偏差，过厚浪费材料，过薄则达不到设计要求。这里规定板状材料保温层的允许负偏差为5%，且不得大于4mm。

5.3.5  本条文规定了屋面保温层工程施工前应进行验收的隐蔽工程，因热桥部位如果处理不好，会影响保温层的保温效果。

5.3.6  保温层的铺设应按本条文规定检查各种保温层施工的要点和施工质量。

5.3.7、5.3.8、5.3.9  提出上述三条是为了保证防水层的基层平整

5.4  现喷硬质聚氨酯保温层

5.4.1～5.4.4  这4条规定都是为了保证现喷硬泡聚氨酯保温层的施工质量。

5.4.5  为了保证保温性能，硬质聚氨酯及其配套辅助材料必须符合设计要求。

5.5.6  保温层厚度将体现屋面保温的效果，检查时应给出厚度的允许偏差，过厚浪费材料，过薄则达不到设计要求。这里规定整体现浇保温层的允许负偏差不得大于3mm。

5.4.7  保温层的铺设应按本条文规定检查各种保温层施工的要点和施工质量。

5.4.8  为了保证防水层的基层平整，当保温层上部有找平层时，对于找平层的平整度要求达到7mm。当保温层上部无找平层时，防水层的基层就是保温层，因此要求平整度为5mm。

5.5  架空隔热层

5.5.1  架空隔热层的高度应根据屋面宽度和坡度大小来决定。屋面较宽时，风道中阻力增大，宜采用较高的架空层；屋面坡度较小时，宜采用较高的架空层。反之，可采用较低的架空层。根据调研情况有关架空高度相差较大，如广东用的混凝土“板凳”仅90mm，江苏、浙江、安徽、湖南、湖北等地有的高达400mm。考虑到太低了隔热效果不好，太高了通风效果并不能提高多少且稳定性不好。屋面设计若无要求，架空层的高度宜为180～300mm。

5.5.2  当屋面宽度大于10m，设置通风屋脊也是为了保证通风效果。

5.5.3  考虑架空隔热制品支座部位负荷增大，采取加强措施，避免损坏防水层。

5.5.4  本条是对于主导风向不稳定且设计未做要求时对于架空层的设置要求。

5.5.5  规定架空隔热制品的强度等级，主要考虑施工及上人时不易损坏。

5.5.6  架空隔热层是采用隔热制品覆盖在屋面防水层上，并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热起到隔热作用。架空隔热制品的质量必须符合设计要求，如使用有断裂和露筋等缺陷的制品，日长月久后会使隔热层受到破坏，对隔热效果带来不良影响。

对于隔热屋面来讲，架空板施工完对防水层也就是保护层了。因此，隔热制品的质量对屋面防水和隔热都起着重要作用。

5.5.7  考虑到屋面在使用中要上人清扫等情况，要求架空隔热制品的铺设应做到平整和稳固，板缝应以填密实为好，使板的刚度增大形成一个整体。

5.5.8  架空隔热制品与山墙的距离不应小于250mm，主要是考虑在保证屋面膨胀变形的同时，防止堵塞和便于清理。当然间距也不应过大，太宽了将会降低架空隔热的作用。

5.5.9  为了保证架空隔热层的隔热效果，架空隔热层的高度及变形缝做法应符合设计要求。5.5.10  相邻两块隔热制品的高低差为3mm，是为了不使架空隔热层表面有积水现象。

5.6  蓄水隔热层

5.6.1  蓄水隔热层多用于我国南方地区，一般为开敞式。为加强蓄水隔热层的坚固性，强调采用现浇钢筋混凝土水池。

5.6.2  由于蓄水隔热层防水的特殊性，屋面孔洞后凿不易保证质量，故强调预留孔洞，将管道安装完毕，缝隙密封防水处理好再作防水层。

5.6.3  为了使每个蓄水区混凝土的整体防水性好，防水混凝土应一次浇筑完毕，不出现施工缝，避免因接头不好导致混凝土裂缝，从而保证蓄水屋面的施工质量。

5.6.4  蓄水隔热层的防水混凝土应施工密实、表面抹平压光，初凝后覆盖养护，终凝后浇水养护。养护好后方可蓄水，并不得断水，防止混凝土干涸开裂。

5.6.5  本条实际是对蓄水隔热层防水混凝土的要求。

5.6.6  防水混凝土的抗压强度和抗渗压力是基于对蓄水池结构有关功能与质量的要求。

5.6.7  其他屋面规定雨后或淋水观察检查，而蓄水池必须蓄水至规定高度，其静置时间不应小于24h,不得有渗漏现象。

5.6.8、5.6.9  这两条是对蓄水池防水混凝土表面质量的要求。

5.6.10  蓄水池上设置溢水口、过水孔、排水管、溢水管，是保证屋面正常使用的措施。只有按设计要求的大小、位置、标高留设，才能发挥溢水、排水、汇水的作用。

5.6.11  本条规定了蓄水池结构的允许偏差和检验方法。

5.7  种植隔热层

5.7.1  考虑植物根系对防水层的穿刺损坏，保证屋面防水质量，故规定在种植隔热层与防水层之间应设置细石混凝土保护层。

5.7.2  为便于排水，种植屋面应有一定的坡度。为防止种植介质的流失、下滑，四周应设有挡墙。泄水孔是为排泄种植介质中因雨水或其他原因造成过多的水而设置的。

5.7.3  屋面工程中防水与排水相辅相成，保证排水畅通是为了减少雨水在屋面停留的时间，故本条提出排水层应与排水系统连通，保持排水畅通的规定。种植介质下设排水层，是屋面防排并重的基本原侧。

两种常见的排水材料：

1  陶粒或卵石。因陶粒与卵石是呈点接触，且空隙大，有利于排水。另陶粒表观密度为800～1000kg/m3,而卵石密度达到1700kg/m3，故选用材料时必须符合设计要求。

2  塑料排水板。是将厚度为1～1.2mm的聚乙烯板格压成凹凸型，高度为25～35mm。塑料板的支点向上时，多余的水从板面和搭接缝中渗流排出；支点向下时，板的凹面具有蓄水的功能，多余的水从搭接缝中渗流排出。塑料排水板自重轻，是优选的排水材料。

5.7.4  为了防止种植土渗漏，要求过滤层土工布沿种植土周边向上铺设至种植土高度，并与挡土墙（板）粘牢；土工布的搭接宽度不应小于100mm，接缝粘合或缝合牢固。

5.7.5  对种植介质的厚度、质(重)量的质（重）量的控制，其目的是防止过量超载。要求种植介质比挡墙墙身低100mm，是为了防止种植介质流失。

5.7.6  本条规定是为了保证种植隔热层的质量。

5.7.7  为了便于排水，种植隔热层排水坡度大小应符合设计要求。

5.7.8  泄水孔主要是排泄种植介质中因雨水或其他原因造成过多的水而设置的，如留设位置不正确或泄水孔中堵塞，种植介质中过多的水份不能排出，不仅会影响使用，而且会给防水层带来不利。

5.7.9  为了便于疏水，陶粒或卵石排水层应铺设平整，厚度均匀。

5.7.10、5.7.11  为了防止漏水，塑料排水板、土工布应铺设平整、接缝严密，搭接宽度符合要求

5.7.12  要求控制种植介质的厚度，是为了防止过量超载。

6  防水与密封工程

6.1  一般规定

6.1.1  本条保留了原规范中卷材防水层、涂膜防水层和接缝防水密封内容。取消了刚性防水层，增加了复合防水层分项工程的施工质量验收。根据屋面防水等级及设防要求，对不同卷材或涂膜以及卷材与涂膜的复合使用，将在复合防水层一节叙述。

6.1.2  本条规定了在两种材料复合使用时，必须按其用途进行粘合性能和剥离性能等实体检验，检验结果应符合相关产品标准的规定。材料是保证防水工程的基础，一个防水系统除了材料本身合格外，必须考虑防水材料及其辅助材料的匹配性。国内许多防水材料生产企业，一般只提供合格的防水材料或辅助材料，施工单位一般不会考虑是否相互匹配，采购后就直接使用在工程中，影响了工程质量。为了不增加过多的试验费用，在进场材料检验的同时，应按其用途将主材和辅材一并送检，并进行两种材料的粘合性能和剥离性能等实体检验。

6.1.3  本条规定防水层施工前，基层必须坚实、平整、干净，无明水或积水。将原规范的干燥取消，主要考虑采用湿铺法铺贴卷材时或涂刷适宜潮湿基面的防水涂料时，基层只要求无明水或积水即可。故基层的干燥程度应视所用防水材料而定。基层必须干燥时，采用本条介绍的简易方法进行检验。

6.1.4  基层处理剂主要作用是封闭基层和增强防水材料和基层的粘结能力，基层处理剂应配比准确，喷涂或涂刷均匀；基层处理剂不得过早或过晚施工防水层，以免影响粘结性，本条规定应待其表干后应及时进行卷材、涂料防水层和接缝防水密封施工。

6.1.6  找平层分格缝的设置是为了将其裂缝处理至指定部位，分格缝两侧做空铺处理，并点粘100㎜宽的卷材或土工布条，可增强该部位防水层变形能力。

6.2卷材防水层

6.2.1  卷材屋面坡度超过25%时，常发生下滑现象，故应采取防止下滑措施。防水卷材下滑

的措施除采取满粘法外，目前还有钉压固定等方法，固定点亦应封闭严密。

6.2.2  卷材铺粘方向应结合卷材搭接缝顺水接茬和卷材铺贴可操作性两方面因素综合考虑。本条文以3%坡度为界限，小于3%坡度卷材以平行屋脊铺贴，大于3%坡度,卷材可平行或垂直屋脊铺贴,当卷材铺贴能保证顺直的前提下，宜平行屋脊铺贴。

由于屋面防水工程设防要求中取消了改性沥青防水卷材，故原条文第2～3款取消。

当卷材防水层采用叠层工法时，本条文规定上下层卷材不得相互垂直铺贴，主要是尽

可能避免接缝叠加。

6.2.3  为确保卷材防水屋面的质量，所有卷材均应用搭接法、本条文规定了高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材以及自粘聚合物改性沥青防水卷材的搭接宽度，统一列出表格，条理明确。表6.2.3中的搭接宽度，系根据我国现行多数

作法及国外资料的数据做出规定的。

同时对“上下层的相邻两幅卷材的搭接缝应铺应错开”作出修改。同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开，是避免四层卷材重叠，影响接缝质量；上下层卷材长边搭接缝错开，是避免卷材防水层缺陷重合。

6.2.4  采用冷粘法铺贴卷材时，胶粘剂的涂刷质量对保证卷材防水施工质量关系极大，涂刷不均匀、有堆积或漏涂现象，不但影响卷材的粘结力，还会造成材料浪费。

根据胶粘剂的性能和施工环境要求不同，有的可以在涂刷的立即粘贴，有的要待溶剂挥发后粘贴，间隔时间还和气温、湿度、风力等因素有关。因此。本条提出原则规定，要求控制好间隔时间。

卷材防水搭接缝的粘结质量，关键是搭接宽度和粘结密封性能。搭接缝平直、不扭曲，才能使搭接宽度有起码的保证；涂满胶粘剂、粘结牢固、溢出胶粘剂，才能证明粘结牢固、封闭严密。为保证搭接尺寸，一般在已铺卷材上以规定的搭接宽度弹出基准线作为标准。卷材铺贴后，要求接缝口用宽10㎜的密封材料封严，以提高防水层的密封抗渗性能。

6.2.5 本条文对热熔法铺贴卷材的施工要点作出规定。施工加热时卷材幅宽内必须均匀一致，要求火焰加热器的喷嘴与卷材的距离应适当，加热至卷材表面有光亮黑色时方可以粘合。若熔化不够，会影响卷材接缝的粘结强度和密封性能；加温过高，会使改性沥青老化变焦且把卷材烧穿。

因表面层所涂覆的改性沥青热熔胶较薄，采用热熔法施工容易把胎体增强材料烧坏，

使其降低乃至失去拉伸性能，从而严重影响卷材防水层的质量。因此，本条文还对厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材，作出严禁采用热熔法施工的规定。铺贴卷材时应将空气排出，才能粘贴牢固；滚铺卷材时缝边必须溢出热熔的改性沥青胶，使接缝粘结牢固、封闭严密。

为保证铺贴的卷材平整顺直，搭接尺寸准确，不发生扭曲，应沿预留的或现场弹出的

基准线作为标准进行施工作业。

6.2.6  本条文对自粘法铺贴卷材的施工要点作出规定。首先将隔离纸撕净，否则不能实现完全粘贴。为了提高卷材与基层的粘结性能，基层应涂刷处理剂；并及时铺贴卷材。为保证

接缝粘结性能，搭接部位提倡采用热风加热，尤其在温度较低时施工这一措施就更为必要。

采用这种铺贴工艺，考虑到施工的可靠度、防水层的收缩，以及外力使缝口翘边开缝的可能，要求接缝口用密封材料封严，以提高其密封抗渗的性能。

在铺贴立面或大坡面卷材时，立面和大坡面处卷材容易下滑，可采用加热方法使自粘卷材与基层粘结牢固，必要时还应采用钉压固定等措施。

6.2.7  本条文针对湿铺自粘橡胶沥青防水卷材和聚乙烯丙纶卷材铺贴而制定，湿铺法铺贴卷材的胶结材料一般采用聚合物防水水泥胶结材料或防水水泥砂浆，其技术性能指标应符合

《屋面工程技术规范》的要求或设计要求。

湿铺法铺贴卷材适用空气湿度较大的地区或基层含水率较高的工程。卷材铺贴时应

注意：基层应处于湿润状，胶结材料保水性应优，胶结材料施工厚度应符合设计要求，施工时环境温度宜为5℃～35℃，温度过高应采必要的隔热措施。完工的防水卷材，由于胶结材料未固化，粘结强度低，防水工程本身或其它工序均不得在其上行走

6.2.8  本条文对热塑性卷材（如PVC卷材等）采用热风焊机（枪）进行焊接的施工要点作出规定。

为确保卷材接缝的焊接质量，要求焊接前卷材的铺设应正确，不得扭曲。为使接缝焊接牢固、封闭严密，应将接缝表面的油污、尘土、水滴等附着物擦拭干净后，才能进行焊接施工。同时，焊缝质量与焊接速度与热风温度、操作人员的熟练程度关系极大，焊接施工时必须严格控制，决不能出现漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢等现象。

6.2.9  机械固定法铺贴卷材是采用专用的螺钉和垫片或压条将卷材固定屋面板或结构层构

件上，一般固定件均设置在卷材搭接缝内。当固定件固定在屋面板上拉拔力不能满足风揭

力的要求时，只能将固定件固定在檀条上，固定件采用螺钉加垫片时，应加盖200㎜×200

㎜卷材封盖，固定件采用螺钉加“U”型压条时应加盖不小于150㎜宽卷材封盖。机械固定

法在轻钢屋面上固定，其钢板的厚度不宜小于0.7㎜，方可满足拉拔力要求。

目前国内适用机械固定法铺贴的卷材主要有PVC、TPO、EVA防水卷材，也有少数高

聚合物改性沥青防水卷材采用机械固定法铺贴，要求防水卷材强度高、搭接缝可靠和使用寿命长等特性。

6.2.10  国内新型防水材料的发展很快。近年来，我国普遍应用并获得较好效果的高聚物改

性沥青防水卷材，产品质量应符合《弹性体沥青防水卷材》GB18242-2008、《塑性体沥青防水卷材》GB18243-2008和《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2003的要求。目前国内合成高分子防水卷材的种类主要为：《氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材》JC/T684-1997，《聚氯乙烯防水卷材》GB12952-2003《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953-2003；三元乙丙橡胶防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材、TPO、EVA防水卷材，这些材料在国外使用也比较多，而且比较成熟。产品质量应符合国标《高分子防水材料》（第一部分片材）GB18173.1-2006的要求。

同时还对卷材的胶粘剂提出了基本的质量要求，合成高分子胶粘剂质量应符合《高分子防水卷材胶粘剂》JC863-2000的要求。

6.2.11  防水是屋面的主要功能之一，若卷材防水层出现渗漏或积水现象，将是最大的弊病。

检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅，可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能

作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。。

6.2.12  天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处，是当前屋面防水

工程渗漏最严重的部位。因此，卷材屋面的防水构造设计应符合下列规定：

1  应根据屋面的结构变形、温差变形、干缩变形和震动等因素，使节点设防能够满足基层变形的需要。

2  应采用柔性密封、防排结合、材料防水与构造防水相结合的作法。

3  应采用防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水材料等材性互补并用的多道设防（包括设置附加层）。

6.2.13  卷材防水层的搭接缝质量是卷材防水层成败的关键，搭接缝质量好坏表现在两个方

面，一是搭接缝粘（焊）结牢固，密封严密；二是搭接缝宽度符合设计和规范规定。冷粘

法施工胶粘剂的选择至关重要；热熔法施工，卷材的质量和厚度是保证搭接缝的前提，完

工的搭接缝以溢出沥青胶为度；热风焊接法关键是焊机的温度和速度的把握，不得出现虚

焊和漏焊或焊焦现象。

6.2.14  根据全国历次调查发现，天沟、檐沟与屋面交接处常发生裂缝，在这个部位应采用

增铺卷材或防水涂膜附加层。由于卷材铺贴较厚，檐沟卷材收头又在沟邦顶部，不采取固

定措施就会由于卷材的弹性发生翘边脱落现象。

卷材在泛水处应采用满粘，防止立面卷材下滑。收头密封形式还应根据墙体材料及泛

水高度确定。

1）女儿墙较低，卷材铺到压顶下，上用金属或钢筋混凝土等盖压。

2）墙体为砖砌时，应预留凹槽将卷材收头压实，用压条钉压，密封材料封严，抹水泥砂浆或聚合物砂浆保护。凹槽距屋面找平层高度不应小于250㎜。

3）墙体为混凝土时，卷材的收头可采用金属压条钉压，并用密封材料封固。

6.2.15  为保证卷材铺贴质量，本条文规定了卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜，而不考虑

正偏差。通常卷材铺贴前施工单位应根据卷材搭接宽度和允许偏差，在现场弹出尺寸基准

线作为标准去控制施工质量。

6.3  涂膜防水层

6.3.1  防水涂膜在满足厚度要求的前提下，涂刷的遍数越多对成膜的密实度越好。因此涂刷时应多遍涂刷，不论是厚质涂料还是薄质涂料均不得一次成膜；每遍涂刷应均匀，不得有露底、漏涂和堆积现象；多遍涂刷时，应待前遍涂层表干后，方可涂刷后一遍涂料；两涂层施工间隔时间不宜过长，否则易形成分层现象。

6.3.2  屋面坡度小于15%时，胎体增强材料平行或垂直屋脊铺设应视方便施工而定；屋面坡度大于15%时，为防止胎体增强材料下滑应垂直于屋脊铺设。平行于屋脊铺设时，必须由最低标高处向上铺设，胎体增强材料顺着流水方向搭接，避免呛水；胎体增强材料铺贴时，应边涂刷边铺贴，避免两者分离；为了便于工程质量验收和确保涂膜防水层的完整性，规

定长边搭接宽度不小于50㎜，短边搭接宽度不小于70㎜，没有必要按卷材搭接宽度来规

定。当采用两层胎体增强材料时，上下层不得垂直铺设，使其两层胎体材料同方向有一致

的延伸性；上下层的搭接缝应错开不小于1/3幅宽，避免上下层胎体材料产生重缝及防水

层厚薄不均匀。

6.3.3  一般来说，基层含水率越低越有利于防水层与基层的粘结。水乳型防水涂料或聚合物水泥防水涂料，对基层干燥程度的要求不如溶剂性防水涂料严格。当基层干燥程度不符合规范的要求时，防水涂膜施工应按产品说明书要求操作。

6.3.4  采用多组份涂料时，由于各组份的配料计量不准和搅拌不均匀，将会影响混合料的充分化学反应，造成涂料性能指标下降。一般配成的涂料固化时间比较短，应按照一次涂布用量确定配料的多少，在固化前用完；已固化的涂料不能和未固化的涂料混合使用，否则将会降低防水涂膜的质量。当涂料粘度过大或涂料固化过快或涂料固化过慢时，可分别加入适量的稀释剂、缓凝剂和促凝剂，调节粘度或固化时间，但不得影响防水涂膜的质量。

6.3.5  本规范附录A条所列入防水涂料的质量指标，是根据屋面工程的需要规定了物理性能要求，而不是这些材料的全部指标和最高或最低标准要求，现综合说明如下：固体含量：是各类防水涂料的主要成膜物质，根据各类防水涂料的特性，表中列出各类防水涂料的固体含量要求。如果固体含量过低，涂膜的质量就难以得到保证。耐热度：在夏季最高气温条件下，屋面表面的温度可达70℃。若涂料的耐热度小于80，同时保持不了5h，那么涂膜将会产生流淌、起泡和滑动，所以表中列出了各类防水涂料的耐热度要求。

6.3.6防水是屋面的主要功能之一，若卷材防水层出现渗漏或积水现象，将是最大的弊病。

检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅，可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能

作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不就少于24h。

6.3.7  涂膜防水层合理使用年限长短的决定因素，除防水涂料技术性能外就是涂膜的厚度，

本条文规定平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。涂膜防水层厚度

应包括胎体厚度。

6.3.8  涂膜防水层应表面平整，涂刷均匀，成膜后如出现流淌、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，会降低防水工程质量而影响使用寿命。

关于涂膜防水层与基层粘结牢固的问题，考虑到防水涂料的粘结性是反映防水涂料性

能优劣的一项重要指标，而且涂膜防水层施工时，基层可预见变形部位（如分格缝处）可采用空铺附加层。因此，验收时规定涂膜防水层与基层应粘结牢固是合理的要求。

6.3.9  胎体增强材料应随防水涂料边涂刷边铺贴，用毛刷或纤维布抹平，与防水涂料完全粘结，如粘结不牢固，不平整，涂膜防水整体会出现分层现象。同一层短边搭接缝和上下层搭接缝错开的目的是避免接缝重叠，胎体厚度太大，影响涂膜防水层厚薄均匀度。

6.3.10胎体增强材料搭接宽度的控制，是防水层整体强度均匀性的保证，本条文规定搭接

宽度允许偏差为-10㎜，未规定正偏差。

6.4  复合防水层

6.4.1  复合防水层选用的防水卷材和防水涂料应相容，两种材料分子相性相近，要求两种材料 较好粘结，且相互间不得腐蚀；所选用的材料应符合《屋面工程技术规范》有关的规定。关于相容性依据，有条件的地区或特别重要的工程，要提供相容性检验报告，或生产厂家提供两种材料相容性的依据。

随着防水材料的技术进步，复合防水层在我们实际工程中运用。越来越普遍，它体现

了涂膜防水层和卷材防水层优势互补；但是不是所有的高聚合物改性沥青防水涂料和高聚合物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料和合成高分子防水卷材均能复合使用。常见的复合做法有：热熔型或溶剂型改性沥青防水涂料和高聚合物改性沥青防水卷材（热熔法铺贴）复合；合成高分子类防水涂料和自粘橡胶沥青防水卷材复合；聚合物水泥防水涂料和合成高分子防水卷材复合；聚合物水泥防水胶结材料与聚乙烯丙纶卷材复合。

6.4.2  复合防水层中涂膜防水层设置在卷材防水层下面，主要是体现涂膜防水层粘结强度

高，修补防水层基层裂缝缺陷，防水层无接缝、整体性好的特点；而卷材防水层设置在上面，主要体现卷材防水层强度高、耐刺穿，厚薄均匀，使用寿命长等特点。

复合防水层，防水涂料与防水卷材两者之间能否很好的粘结是防水层成败的关键，

本条文对卷材与涂膜的粘结剥离强度作了基本规定。所量化的指标依据《屋面工程技术规范》和现行相关防水材料标准。

6.4.3  在复合防水层中，如果防水涂料既是涂膜防水层，又是防水卷材的粘结剂，那么单独对涂膜防水层的验收不可能，只能待复合防水层整体完工后，一同取样验收。如果防水涂料不作防水卷材粘结剂，那么，应对涂膜防水层和卷材防水层分工序验收。

6.4.5  挥发固化型防水涂料如果作为防水卷材胶粘剂使用，涂膜防水层成膜时间长，质量差，另外卷材防水层宜出现空鼓、起泡现象。水乳型防水涂料和合成高分子类防水涂料涂膜防水层上采用热熔法铺贴高聚合物改性沥青防水卷材，热熔时会对涂膜防水层造成损害。水乳型防水涂料属挥发固发类防水涂料，水泥基类防水涂料属挥发固发和反应固化类防水涂料，如果涂刷后涂层未实干，即铺贴防水卷材，防水涂料成膜质量得不到保证，此类防水涂料实干时间应根据环境温度和通风条件而定，一般不小于24h。

6.4.6  参见本规范第6.2.10条和第6.3.5条条文说明

6.4.7  参见本规范第6.2.11条条文说明

6.4.8  参见本规范第6.2.12条条文说明

6.4.9  卷材防水层与涂膜防水层应粘结牢固,尤其是天沟和立面防水部位,如出现空鼓和分

层现象,一单卷材破损,防水层出现串水现象,另外由于空鼓或分层,加速卷材热老化和疲劳

老化,降低卷材使用寿命。

- 6.5 密封材料嵌缝

6.5.1  本条是对密封防水部位基层的规定，如果接触密封材料的基层强度不够，或有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象，都会降低密封材料与基层的粘结强度。基层不平整、不密实或嵌填密封材料不均匀，接缝位移时会造成密封材料局部拉坏，失去密封防水的作用。

6.5.2  背衬材料应填塞在接缝处的密封材料底部，其作用是控制密封材料的嵌填深度，预防密封材料与缝的底部粘结而形成三面粘，避免造成应力集中和破坏密封防水。因此，背衬材料应尽量选择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料。背衬材料的形状有圆形、方形或片状，应根据实际需要决定，常用的有聚乙烯塑料棒和橡胶泡沫棒或油毡条等。

6.5.3  使用多组分密封材料时，一般来说，固化组份含有较多的软化剂，如果配比不准确，固化组份过多，会使密封材料粘结力下降，过少会使密封材料拉伸模量过高，密封材料的位移变形能力下降；施工中拌和不均匀，会造成混合料不能充分反应，导致材料性能指标达不到要求。

6.5.4  嵌填完毕的密封材料，一般应养护2～3d。接缝密封防水处理通常在下一道工序施工前，应对接缝部位的密封材料采取保护措施。如施工现场清扫、隔热层施工时，对已嵌填的密封材料宜采用卷材或木板保护，以防止污染及碰损。因为密封材料嵌填对构造尺寸和形状都有一定的要求，未固化的材料不具备一定的弹性，踩踏后密封材料会发生塑性变形，导致密封材料构造尺寸不符合设计要求，所以对嵌填的密封材料固化前不得踩踏。

6.5.5  改性石油沥青密封材料按耐热度和低温柔性分为Ⅰ和Ⅱ类，质量要求依据《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC/T 207—1996，Ⅰ类产品代号为“702”，即耐热度为70℃，低温柔性为-20℃，适合北方地区使用；Ⅱ类产品代号为“801”，即耐热度为80℃，低温柔性为-10℃，适合南方地区使用。

合成高分子密封材料质量要求，主要是参考《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T881—2001提出的，按密封胶位移能力分为25、20、12.5、7.5四个级别，25级和20级密封胶按拉伸模量分为低模量（LM）和高模量（HM）两个次级别，12.5级密封胶按弹性恢复率又分为弹性（E）和塑性（P）两个次级别。故把25级、20级和12.5E级密封胶称为弹性密封胶，而把12.5P级和7.5P级密封胶称为塑性密封胶。合成高分子密封材料技术指标项目较多，考虑到设计时选用密封材料和工程的最基本要求，本条文列出了七项质量要求。

6.5.6  1  采用改性石油沥青密封材料嵌填时应注意以下两点:

1)热灌法施工应由下向上进行，并减少接头；垂直于屋脊的板缝宜先浇灌，同时在纵横交叉处宜沿平行于屋脊的两侧板缝各延伸浇灌150mm，并留成斜槎。密封材料熬制及浇灌温度应按不同材料要求严格控制。

2)冷嵌法施工应先将少量密封材料批刮到缝槽两侧，分次将密封材料嵌填在缝内，用力压嵌密实。嵌填时密封材料与缝壁不得留有空隙，并防止裹入空气。接头应采用斜槎。

2 采用合成高分子密封材料嵌填时，不管是用挤出枪还是用腻子刀施工，表面都不会光滑平直，可能还会出现凹陷、漏嵌填、孔洞、气泡等现象，故应在密封材料表干前进行修整。如果表干前不修整，则表干后不易修整，且容易将成膜固化的密封材料破坏。

上述目的是使嵌填的密封材料饱满、密实，无气泡、孔洞现象。

6.5.7  本条文是对密封防水部位基层的规定，如果接触密封材料的基层强度不够，或有蜂窝、麻面、起皮、起砂现象，都会降低密封材料与基层的粘结强度。基层不平整、不密实或嵌填密封材料不均匀，接缝位移时会造成密封材料局部拉坏，失去密封防水的作用。

6.5.8  屋面密封防水的接缝宽度规定不应大于40mm，且不应小于10mm。考虑到接缝宽度太窄密封材料不易嵌轴，太空、太宽造成材料浪费，故规定接缝宽度的允许偏差为±10%。如果接缝宽度不符合上述要求，应进行调整或用聚合物水泥砂浆处理。

6.5.9  本条文规定了密封材料嵌缝的外观质量要求。

6.5.10  本条文规定了密封材料嵌缝的尺寸要求和检验方法，以确保密封材料施工质量符合设计要求。

7  瓦面与板面工程

- 7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦等瓦材和金属板、采光顶等板材铺装的各分项工程施工质量验收。

7.1.2  木材腐朽与使用环境特别是湿度有密切的关系，为害严重的白蚁也会在温热的环境中迅速繁殖；木材含水率从纤维饱和点降到平稳含水率，木材收缩因内部何种未变而开裂，为防止产生影响安全的裂缝，因此要求木质望板、檩条、顺水条、挂瓦条等构件均应做防腐和防蛀处理。木材的含水率应符合现行《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定。

7.1.3  为防止金属顺水条、挂瓦条以及金属板、固定件等产生锈蚀，故应做防锈处理。

7.1.4  瓦材或板材与山墙及突出屋面结构的交接处是屋面防水的薄弱环节，做好泛水处理是保证屋面工程质量的关键。

7.1.5  瓦材或板材屋面在遇到大风或地震时，瓦或板易被掀起或脱落，故本条提出采取将瓦材或板材与屋面的基层连接处应采取增强固定措施。

7.1.6  本条提出了对瓦面基层的技术要求。

7.1.7  瓦面下垫层材料的品种、厚度应符合设计要求。对瓦面来说垫层是非常重要的，瓦面需由垫层与瓦材共同组成一道防水层。

7.1.9  对于金属板面和采光顶来说，防雷设施应符合设计要求。

7.4  金属板铺设

7.4.1  金属板材屋面板与板之间、板与其它结构之间的密封处理关系到金属屋面的水密性能的高低，对不同屋面的形式、不同材料、不同环境要求、不同功能要求，应采取不同的密封处理方法。

7.4.2  金属屋面坡度关系到屋面排水的顺畅与否，如果屋面产生凹凸现象，会影响金属屋面的排水。

7.4.3  金属板材屋面板材之间都是通过咬口连接的，咬口施工质量的好坏直接影响防水质量，本条对于金属板材的咬口质量提出要求。

垂直流水方向的金属板拼缝可采用平咬口，平咬口应位于檩条上，并用钢板带或钉子固定在檩条上，每张板顺长度方向至少钉钢板带三道，间距不宜大于600 mm。平行流水方向的金属板拼缝采用立咬口，立咬口折边必须折向同一方向且顺主导风向，咬口的折边宽度，单立咬口时，一边为20 mm，另一边为35 mm；双立咬口时，一边为40 mm，另一边为70mm。

7.4.4  铺设金属板材屋面时，相邻两块板应顺年最大频率风向搭接，可避免刮风时冷空气灌入室内；上下两排板的搭接长度应根据板型和屋面坡长确定，由于压型钢板屋面的坡度一般较小，所以上下两块板的搭接长度宜稍长一些，最短不得小于200 mm，以防刮风下雨时雨水沿搭接缝渗入室内。

7.4.5  金属板屋面的泛水板与突出屋面的墙体搭接高度不应小于300 mm，安装应平直，使瓦面整齐、美观。 底泛水与面泛水安装位置及工艺应满足设计要求，接口应紧密。面泛水板与面板之间、收口板与面板之间应采用泡沫塑料封条密封，底泛水板与面板搭接处应采用硅酮密封胶粘接牢靠。

7.4.6  本条主要针对檐口金属板的铺装提出要求，天沟用金属板材制作时，沟帮两侧应伸入屋面金属板材下不小于150 mm，以便固定密封；当有檐沟时，屋面金属板材应伸入檐沟内，其长度不应小于50 mm，以防爬水；金属板材的类型不一，屋面的檐口和山墙应用与板型配套的堵头封檐板和包角板封严。

7.4.7  压型金属板主要包括直立锁边金属板、梯形板、正弦波纹板压型金属板等形式。

7.4.8  本条主要针对压型金属板的铺装、固定及搭接提出要求，保证金属屋面的水密性能达到设计要求。

7.4.9  本条针对彩钢压型夹芯板的搭接、坡度提出要求。

7.4.10  本条文主要是对梯形板、正弦波纹板压型金属板，彩钢压型夹芯板的搭接和构造提出要求。

7.4.11  材料是保证金属平板和压型金属板屋面质量和安全的物质基础。金属板面所使用的材料概括起来，基本上可有五大类型材料，即：支承框架材料、面板材料、密封填缝材料、结构粘结材料和其他辅助材料（保温材料、隔声材料和防潮材料等）。这些材料由于生产厂家不同，质量差别较大。因此，为确保采光顶与金属屋面安全可靠，就要求所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标；对其中少量暂时还没有国家或行业标准的材料，可按国外先进国家同类产品标准要求；生产企业制订企业标准只作为产品质量控制的依据。总之不合格的材料严禁使用，出厂时必须有出厂合格证。

7.4.12  详见相关条文及说明部分对金属板接及密封要求。

7.4.13  详见相关条文及说明部分对安装、固定及排水坡度的要求。

7.4.14  详见相关条文及说明部分对檐口线、泛水段的要求。

7.4.15  详见相关条文及说明部分对各种尺寸的要求。

7.5  采光顶铺设

7.5.1  采光顶一般是建筑物的“点睛”之处，对外观质量要求都较高，但对已完成的采光顶金属框架必须进行隐蔽工程验收，以确保结构的安全。

7.5.2  采光顶的荷载及其本身的自重，主要是通过该节点传递到主体结构上。因此连接件直接影响该连接节点强度，造成结构隐患，连接件的规格和数量应符合设计要求，同时满足钢材预埋件、连接件的性能，对其表面防腐也提出了要求。

采光顶的坡度是衡量采光顶或天沟排水是否通畅的重要指标，在验收时应给与特别注意。

7.5.3  当采光顶中设计有冷凝结水收集装置时，应对其排水坡度、坡向、收集槽布臵以及收集槽之间的连接节点进行隐蔽工程验收并做好记录；当设计为暗装排水槽时，其隐蔽工程验收和蓄水试验均应在装饰材料封闭前完成。

7.5.4  采光顶玻璃安装采用机械或人工吸盘，所以要求玻璃表面保持清洁，以避免发生漏气，保证施工安全。

在玻璃四周安装橡胶条，保证玻璃四周的嵌入量及空隙一致并符合设计要求，是比例在建筑变形及温度变形时，可以在胶条的夹持下滑动，消除变形对玻璃的影响。

采光顶玻璃一般为夹胶玻璃，玻璃较厚，如果不分层施工，可能使外密封胶的注胶厚度太厚，电脑感胶承受拉应力作用时，容易被拉断或破坏，失去密封和防渗漏作用。

硅酮建筑密封胶的施工必须严格遵照施工工艺进行。夜晚光照不足，雨天缝内潮湿，均不宜打胶。打胶温度应在指定的温度范围，打胶前应使打胶面清洁无尘、干燥。

7.5.5  聚碳酸酯板的安装宜采用干法施工，可采用湿法进行施工。干法施工采用铝合金压条和密封胶条实现密封，板材在热膨胀和受载变形时可以相对自由地伸缩，是比较理想的解决雨水渗漏的方法。湿式装配法一般使用硅酮胶进行聚碳酸酯U型板的湿式装配，密封系统只能承受板材一定量的移动，允许热膨胀但不能降低其与框架及板材之间的粘结力。

无论应用干式装配还是湿式装配，平面采光系统还是曲面采光系统，水平的、垂直的或倾斜的安装，在聚碳酸酯板安装工程中重要的是边缘的坚固。

聚碳酸酯板平板热膨胀系数较大，温度变化较大时会产生很大的变形，使用时须做防晒处理，宜采用结构防水。

8  细 部 构 造

8.1 一般规定

8.1.1  屋面的檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等部位，是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节。据调查表明有70%的屋面渗漏是由于细部构造的防水处理不当引起的。所以，对这些部位均应进行防水增强处理，并作重点质量检查验收。

8.1.2  本条文规定了细部构造子分部工程中各分项工程施工质量检验批的抽查数量。由于细部构造是屋面工程中最容易出现渗漏的部位，而且难以用抽检的百分率来确定屋面细部构造的整体质量，所以明确规定细部构造应按全部进行检查。同时为强化屋面细部构造的质量检查验收，将屋面细部构造作为一个子分部工程，不同的节点部位作为分项工程进行验收，以确保屋面工程质量。

8.2  檐口

8.2.1  檐口部位的收头和滴水是檐口处理的关键，验收时对构造做法必须进行严格检查，确保符合设计和现行相关规范的要求。

8.2.2  准确的排水坡度能够保证雨水迅速排走，不出现积水现象，延长防水层的使用寿命。检查应采用坡度尺沿檐口随机抽查。每个檐口抽查10个点。同时为保证整条檐口坡度的准确性，可在屋面进行淋水或雨后检查有无渗漏时，观察檐口部位有没有积水现象。

8.2.3  檐口部位800mm范围内的卷材应满粘，可以防止空铺、点铺或条铺的卷材防水层被大风揭起。卷材收头压入找平层的凹槽内，用金属压条钉压牢固并进行密封处理，防止收头处的渗漏。

8.2.4  涂膜防水层与基层粘结较好，在檐口处涂膜收头可以采用增加遍数、退岔涂刷的方法，以提高防水层的耐雨水冲刷能力。也可以采用与卷材防水层相同的方法，在檐口预留凹槽，将防水层涂刷至凹槽内，用密封材料封严。

8.2.5  从防水层收头向外的檐口上端、外檐至檐口下部，均应采用聚合物水泥砂浆铺抹，以提高檐口的防水能力。由于檐口做法属于无组织排水，檐口雨水冲刷量大，为防止雨水沿檐口下端流向室内，檐口下端应同时做鹰嘴和滴水线。

8.3  檐沟和天沟

8.3.1  檐沟、天沟是雨水集中部位，而且该部位构造复杂、变形大，防水设防时应给予充分的重视。如檐沟、天沟与屋面的交接处、泛水、阴阳角等部位，均应做防水增强处理。验收时对构造做法必须进行严格检查，确保符合设计和现行相关规范的要求。

8.3.2  檐沟、天沟是有组织排水、雨水集中，顺畅排水是其基本功能要求。而檐沟、天沟一般排水坡度较小，因此必须精心施工，才能使坡度与设计一致达到沟内不积水的要求。检查应采用坡度尺顺檐沟、天沟随机抽查。同时为保证整条檐沟、天沟坡度的准确性，可在屋面进行淋水或雨后检查有无渗漏时，观察沟内有无积水现象。

8.3.3  檐沟、天沟与屋面的交接处，由于屋面变形经常使该部位产生裂缝，因此对该部位应做防水增强处理。同时附加层作不小于200mm的空铺处理，以免该部位防水层被拉裂。附加层应在防水层施工前完成，因此附加层施工完成后应单独验收并做好隐蔽工程验收记录。

8.3.4  檐沟的混凝土在搁置梁部位均会产生开裂现象，裂缝会延伸至檐沟顶端，所以防水层应从沟底上翻至外檐的顶部。为防止收头翘边，卷材防水层应用压条钉压固定，涂膜防水层应增加涂刷遍数，必要时用密封材料封严。

8.3.5  檐沟顶部外侧及侧面如不做防水设防，雨水会从外壁沿裂缝或保温层等向室内渗透，因此檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆，并与卷材或涂膜防水层搭接形成连续的防水设防。

8.4  女儿墙和山墙

8.4.1  女儿墙和山墙无论是采用混凝土还是砖砌都会产生开裂现象，女儿墙和山墙上的抹灰和压顶出现裂缝也是很常见的，如不做防水设防，雨水会沿裂缝或砖墙流入室内。泛水部位如不做增强处理，防水层收缩易使泛水转角部位产生空鼓，防水层容易破坏。泛水收头若处理不当易产生翘边现象，使雨水从开口处渗入防水层下部。故应按设计要求做好防水构造处理。

8.4.2  压顶是防止雨水从女儿墙或山墙渗入室内的重要部位，砖砌女儿墙和山墙应用现浇混凝土或预制混凝土压顶，压顶形成向内不小于5%的排水坡度，其内侧下端做成鹰嘴防止倒水。为避免压顶混凝土开裂形成渗水通道，压顶必须设分格缝并嵌填密封材料。采用金属制品压顶效果极佳，采用粘贴合成高分子卷材做法也能取得良好的效果。验收时压顶做法全部进行检查，压顶排水坡度随机抽样检查。

8.4.4  卷材防水层铺贴至女儿墙和山墙时，立面部位应满粘防止下滑。矮女儿墙和山墙的卷材防水层可直接铺贴至墙顶部，用压顶固定。砖砌高女儿墙可在距屋面不小于250mm的部位留设凹槽，将卷材防水层收头压入凹槽内，用金属压条钉压固定，密封材料封严。凹槽上部的墙体应做防水处理，下端与卷材防水层相连续，上端做至压顶下。

8.4.5  混凝土女儿墙和山墙一般不设凹槽，将卷材防水层直接用金属压条钉压在墙体上，钉压应牢固，卷材端头用密封材料封压严密，抹聚合物水泥砂浆保护。

8.4.6  涂膜防水层在女儿墙和山墙部位应涂刷至压顶下，收头用防水涂料多遍涂刷。

8.5  水落口

8.5.1  水落口一般采用塑料制品，也有采用金属制品，与檐沟、天沟的混凝土材料的线膨胀系数不同，因此环境温度变化的热胀冷缩会使水落口与檐沟间产生裂缝。而且水落口是雨水集中部位，要求能迅速排水，并在雨水的长期冲刷下具有足够的耐久能力。所以水落口应固定牢固，同时具有可靠的防水设防。验收时对每个水落口均应进行严格的检查。由于水落口周边的密封处理、附加增强处理等均在防水层施工前完成，并被防水层覆盖，因此质量检查验收应随工序的开展随时进行，并及时做好隐蔽工程验收记录。

8.5.2  水落口杯的安设高度应充分考虑水落口增加的附加层、密封层和排水坡度加大的尺寸，屋面上每个水落口应单独计算出标高后进行埋设。水落口是屋面排水最集中的部位，坡度过小，施工困难且不宜找准，影响水落口的排水能力，因此水落口周围500mm范围内增大坡度为不小于5%。

8.5.3  水落口的数量和位置是根据当地最大降雨量和汇水面积确定的，施工时应符合设计要求，不得随意增减。水落口杯与檐沟、天沟所用材料不同，其线膨胀系数也不同，因此环境温度变化的热胀冷缩会使水落口与檐沟间产生裂缝。所以水落口杯应固定牢固。

8.5.4  水落口周围是雨水集中的部位，防水层受雨水的冲刷是屋面中最严重的，因此水落口周围直径500mm范围内应按设计要求做附加增强处理。

8.5.5  由于材质的不同，水落口杯与檐沟、天沟的接触处容易产生裂缝，故在水落口周围的混凝土上预留凹槽，并嵌填柔性密封材料，避免水落口处发生渗漏。

8.6  变形缝

8.6.1 变形缝是为了防止因温差、沉降、地震等因素引起的位移导致建筑物产生变形、开裂甚至破坏而预先设置的构造缝。其特点是缝的宽度变化大，因此变形缝的构造设防充分考虑缝的变形幅度，设置能满足变形要求的附加增强层。

8.6.2  为保证变形缝部位的防水效果，变形缝处应增设卷材附加层，做成Ω形盖过变形缝，以适应变形缝的形变要求，上部用金属或混凝土盖板加以保护。

8.6.3  变形缝两侧应有足够的泛水高度，以保证屋面的雨水不会流入变形缝中。泛水高度应符合设计要求，设计无要求时，不得小于250mm。

8.6.4  为保证防水层的连续性，屋面防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部，收头用变形缝处的附加卷材压盖。

8.6.5  为对下凹的卷材附加层起承托作用，一般在变形缝内填充泡沫塑料等材料，为防止填缝材料下落，并考虑室内天棚的美观需求，缝底部宜用金属板覆盖。

8.6.6  为了保护变形缝内的卷材附加层，变形缝上应加盖混凝土或金属盖板，金属盖板应搭接，接缝顺流水方向，搭接宽度一般不小于50mm。

8.7  伸出屋面管道

8.7.1 伸出屋面管道通常采用金属或PVC管材，温差变化引起的材料收缩会使管壁四周产生裂纹，所以在管壁四周的找平层应预留凹槽用密封材料封严，并增设附加增强层。防水层收头处用密封材料封严。验收时应每道工序进行检查验收，做好隐蔽工程验收记录。

8.7.2 防水层和附加增强层做到管道上不小于100mm处收头，密封材料封严，充分体现多道设防和柔性密封的原则。

8.7.3为保证伸出屋面管道四周雨水能顺利排出，不产生积水现象，管道四周100mm范围内，以30%找坡组成高30mm的圆锥台。

8.7.4  伸出屋面管道与基层的材质差异会在两者间产生收缩裂缝，因此管道周围与找平层之间应预留凹槽、嵌填密封材料。该项目的验收应在施工完成后及时进行，并按实填写隐蔽工程验收记录。

8.8  屋面出入口

8.8.1  屋面出入口有垂直出入口和水平出入口两种，构造上有很大的区别，防水处理做法也多有不同，设计应根据工程实际情况做好屋面出入口的构造设计，施工和验收时，其做法必须符合设计要求。防水附加层做法、收头处理等应做好隐蔽工程验收。

8.8.2  屋面垂直出入口的泛水部位应增设附加增强层，以增加泛水部位防水层的强度和耐久性。防水层的收头应压在压顶圈下，以保证收头的可靠性。

8.8.3  屋面水平出入口的收头应压在最上一步的混凝土踏步板下，以保证收头的可靠性。泛水部位应增设附加增强层，泛水立面部分的防水层用护墙保护，以免人员进出踢破防水层。

8.8.4  屋面出入口应有足够的泛水高度，以保证屋面的雨水不会流入室内或变形缝中。泛水高度应符合设计要求，设计无要求时，不得小于250mm。

8.9  反梁过水孔

8.9.1  目前天沟或大挑檐的屋面檐沟中经常采用反梁构造，为了排水的需要在反梁中设置过水孔。过水孔过小、标高不准会造成排水不畅的问题；过水孔防水处理不当会产生渗漏现象。因此反梁过水孔施工应严格按照设计要求进行。

8.9.2  檐沟、天沟有纵向排水坡度，过水孔孔底标高应按排水坡度留置，因此每个过水孔的孔底标高应在结构施工图中标明，否则找坡后孔底标高低于沟底标高，会造成长期积水现象。

8.9.3  反梁过水孔有留设孔道和埋管两种做法，留设孔道提倡做成方孔，尽量扩大过水孔的尺寸，以便进行孔内防水处理；预埋管道时管道内径不宜小于75mm，以免孔道堵塞。

8.9.4  过水孔的防水处理十分重要。预留方孔时，管道内应采用柔性防水材料进行防水处理；预埋管道时，管道与混凝土接触处应预留凹槽，并用密封材料封严。

8.10  设施基座

8.10.1  近年来，随着建筑物功能的不断增加，屋面上的设施也越来越多，设施基座的防水处理也越来越突出。而且设施基座使屋面的防水基层复杂了许多，因此必须对设施基座做好防水处理。

8.10.2  设施基座都有安装设备的预埋地脚螺栓，使防水层无法连续。因此在预埋地脚螺栓的周围必须用密封材料封严，以确保预埋螺栓周围的防水效果。

8.10.3  设施基座与结构层相连时，设施基座就成为了结构层的一部分，此时，屋面防水层应将设施基座整个包裹起来，以保证防水层的连续性。

8.10.4  设施直接放置在防水层上时，为防止设施对防水层的破坏，设施下应增设卷材附加层。如设施底部对防水层具有较大的破坏作用，如具有比较尖锐的突出物时，设施下应浇筑厚度不小于50mm的细石混凝土保护层。

8.10.5  屋面出入口至设施之间以及设施周围，经常会遭遇设施检查维修人员的踩踏，故应铺设刚性保护层。

- 9 分部工程质量验收

9.0.1  本规范是根据现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定原则编制的。本规范对屋面工程检验批、分项、分部(子分部)的划分，质量指标和验收程序都提出了要求，其均应符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

9.0.2～9.0.4  本次修订加强了对检验批的质量验收，分别从实物和资料两方面进行检查。目的是加强对检验批的质量验收，并分别提出了检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收的合格条件。

9.0.5  屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和仿造，各级技术负责人签字后方可有效。

9.0.6　隐蔽工程为后续的工序或分项工程覆盖、包裹、遮挡的前一分项工程。例如防水层的基层，密封防水处理部位，天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部构造，应经过检查符合质量标准后方可进行隐蔽，避免因质量问题造成渗漏或不易修复而直接影响防水效果。

9.0.7  本条规定找平层、保温层、防水层、密封材料嵌缝等分项工程施工质量的基本要求，主要用于分部工程验收时必须进行的观感质量验收。工程的观感质量应由验收人员通过现场检查并应共同确认。

- 9.0.8  按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。因此，屋面工程验收时，应检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，可在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应小于24h。检验后应填写安全和功能检验(检测)报告，作为屋面工程验收的文件和记录之一。